| Трубки ТИЛИТтм -Супер |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения |
|  | Диапазон рабочих температур | µ-фактор | λ0 |
|  | от - 40°С до + 95°С | ≥3 000 | ≤0,035 Вт/(м·°С) |

|  | Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый. |
| --- | --- |

| Изоляция устанавливается на трубу |  | Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции |
| --- | --- | --- | --- |
| сталь | медь | пластик |  |  | 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм |
| Дюймы | Ду, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м | Типоразмер | Количество в упаковке, м | Цена с НДС, руб./м |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |  | 15 | 15/6-2 | 150 | 5,24 | 15/9-2 | 150 | 7.10 | 15/13-2 | 100 | 10.93 |  |  |  |
| 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |  | 18 | 18/6-2 | 150 | 5.70 | 18/9-2 | 150 | 7.55 | 18/13-2 | 100 | 12.10 |  |  |  |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |  | 22 | 22/6-2 | 150 | 6.15 | 22/9-2 | 150 | 8.25 | 22/13-2 | 100 | 12.55 | 22/20-2 | 50 | 29.50 |
|  |  |  |  | 25/26 |  | 25 | 25/6-2 | 150 | 7.10 | 25/9-2 | 100 | 9.40 | 25/13-2 | 100 | 13.90 | 25/20-2 | 50 | 31.50 |
| 3/4 | 20 | 26,8 | 28 |  |  | 28 | 28/6-2 | 150 | 7.75 | 28/9-2 | 100 | 9.80 | 28/13-2 | 100 | 14.20 | 28/20-2 | 50 | 33.30 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 30/6-2 | 100 | 8.20 | 30/9-2 | 100 | 10.50 | 30/13-2 | 50 | 15.75 | 30/20-2 | 50 | 34.60 |
| 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |  | 35 | 35/6-2 | 100 | 9.80 | 35/9-2 | 100 | 12.55 | 35/13-2 | 50 | 17.10 | 35/20-2 | 50 | 38.00 |
| 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |  | 42 |  |  |  | 42/9-2 | 100 | 15.80 | 42/13-2 | 50 | 22.30 | 42/20-2 | 40 | 40.10 |
|  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  | 45/9-2 | 50 | 17.80 | 45/13-2 | 50 | 26.00 | 45/20-2 | 30 | 41.70 |
| 1 1/2 | 40 | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48/9-2 | 50 | 19.85 | 48/13-2 | 50 | 26.45 | 48/20-2 | 30 | 44.75 |
|  |  |  | 54 | 50 |  | 54 |  |  |  | 54/9-2 | 50 | 24.00 | 54/13-2 | 50 | 31.70 | 54/20-2 | 30 | 50.60 |
| 2 | 50 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60/9-2 | 50 | 28.60 | 60/13-2 | 50 | 33.75 | 60/20-2 | 30 | 53.55 |
|  |  |  | 64 | 63 |  | 64 |  |  |  | 64/9-2 | 50 | 30.65 | 64/13-2 | 50 | 36.10 | 64/20-2 | 30 | 57.15 |
|  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 70/9-2 | 50 | 33.90 | 70/13-2 | 30 | 39.45 | 70/20-2 | 30 | 62.00 |
| 2 1/2 |  | 76 | 76,1 | 75 |  | 76 |  |  |  | 76/9-2 | 30 | 38.50 | 76/13-2 | 30 | 43.30 | 76/20-2 | 30 | 66.10 |
| 3 |  | 89 | 88,9 |  |  | 89 |  |  |  | 89/9-2 | 30 | 59.65 | 89/13-2 | 30 | 66.15 | 89/20-2 | 30 | 98.20 |
|  |  | 108 | 108 | 110 |  | 110 |  |  |  | 110/9-2 | 20 | 70.90 | 110/13-2 | 20 | 77.00 | 110/20-2 | 20 | 117.30 |
| 4 |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  | 114/9-2 | 20 | 72.90 | 114/13-2 | 20 | 78.20 | 114/20-2 | 20 | 120.55 |
|  |  | 133 | 133 |  |  | 133 |  |  |  | 133/9-2 | 20 | 83.50 | 133/13-2 | 20 | 89.80 | 133/20-2 | 10 | 137.90 |
| 5 |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  | 140/9-2 | 20 | 89.80 | 140/13-2 | 20 | 93.65 | 140/20-2 | 10 | 144.00 |
| 6 |  | 159 | 159 |  |  | 160 |  |  |  | 160/9-2 | 10 | 95.20 | 160/13-2 | 10 | 106.20 | 160/20-2 | 10 | 162.20 |

Россия,  |  г. Переславль-Залесский , тел\факс.: (48535) 23088,  e-mail: dear @pererslavl.ru

г .Ярославль,                       тел\факс: (4852) 599-299   e-mail: yanarabote08@mail.ru

www.penofol.yaroslavl.ru