## Часто задаваемые вопросы о продукции ООО «Лакрост»

Какова сфера применения огнебиозащитного состава «Savilu»?
Составы «Savilu» предназначены для снижения горючести и предотвращения биоразрушений древесины и материалов на ее основе. Применяются для защиты деревянных конструкций зданий гражданского и промышленного значения.

Что произойдет при воздействии огня на древесине обработанной составом «Savilu»?
При воздействии огня на обработанную составом «Savilu» древесину происходит реакция с образованием активного углерода, который, создавая на поверхности пористый слой, защищает древесину от огня. Этот слой образуется лишь на том месте древесины, где на нее воздействует пламя.

Назовите положительные свойства состава «Savilu»?
— благодаря смачивающей способности легко впитывается в древесину;
— не образует высолы на поверхности после обработки и высыхания;
— низкий расход состава на I и II группы огнезащитной эффективности (240 и 150 г/м2 соответственно);
— перевозится всеми видами транспорта в любую температуру, после заморозки–разморозки сохраняет свои свойства;
— пожаровзрывобезопасен;
— широкий диапазон температур при обработке: от -10 до +40°С;
— экологически безопасен для людей и животных.

Как нужно производить обработку? Рекомендуемый инструмент?
Способ обработки: кистью, валиком, распылением.
Распыление - наиболее удобный способ обработки слабо доступных деревянных элементов конструкций. При распылении используйте бытовой или промышленный распылитель, выполненный из полимеров, без металлических деталей.
Самый экономный способ обработки это кисть. Так как нет перерасхода состава, что наблюдается при распылении.
Валик рекомендуется для обработки ровных деревянных поверхностей.

Можно ли наносить состав на ранее обработанную древесину?
Поверхности, ранее обработанные лакокрасочными материалами, подвергаются очистке.
Если древесина обработана другим огнезащитным составом, то необходимо выяснить каким именно. Рекомендуется произвести выкрас на данной поверхности. Если реакция незначительна (нет бурного вспенивания), то обработка составом «Savilu» возможна.
Если же вспенивание наблюдается, то в данном случае необходимо увеличить расход состава «Savilu», так как первый слой будет необходим для нейтрализации веществ предыдущей обработки.

Можно ли обрабатывать лаком обработанную древесину?
Обработанную древесину можно покрывать лаками, эмалями и другими составами, не содержащие в себе мел, известь, кальцит, цемент через 15 дней после нанесения состава. Проверить совместимость перед обработкой: если покрытие без пузырей, морщин, отслоений то обработка возможна. Однако, огнезащитные свойства при этом снижаются.

Назовите основные требования безопасности при работе с составом «Savilu»?
Требования безопасности довольно просты, они схожи с требованиями при работе с красками и лаками. Необходимо защитить дыхательные пути, глаза и открытые участки тела. Для этого использовать ватно-марлевую повязку или респиратор, защитные очки, резиновые перчатки.

Есть ли запах при работе с составом? Имеет ли запах обработанная древесина?
При работе наблюдается легкий характерный запах, который быстро выветривается после обработки.

Вреден ли состав для здоровья?
При не соблюдении требований безопасности огнебиозащитный состав оказывает слабое раздражающее воздействие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и на поврежденные участки кожного покрова. В связи с этим необходимо соблюдать требования безопасности, во время работы с составами прописанные производителем.Поверхности, после обработки и высыхания абсолютно безопасны для людей и животных.

Что делать если состав «Savilu» попадет на руки или в глаза?

При попадании на руки необходимо их вымыть с мылом, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Что делать если большое количество состава пролилось на пол?
При разливе засыпать известью (мелом) и собрать. При отсутствии извести можно собрать адсорбирующим веществом (опилки, песок), а затем нейтрализовать раствором извести.

Допускается ли попадание состава «Savilu» на металлические конструкции?
Состав обладает умеренной коррозионной активностью. При обработке следует защищать алюминиевые, оцинкованные, поверхности во избежание попадания на них состава. В случае попадания состава на поверхность необходимо промыть ее водой.

Токсичен ли состав «Savilu»?
Огнебиозащитный состав марки «Savilu®» относится к умеренно опасным веществам (класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007). Кумулятивным действием не обладает. К 3 классу опасности относятся: алюминий, железо, медь, этиловый спирт (C2H5-OH).

Чем отличаются составы «Savilu M» и «Savilu S»?
«Savilu M» предназначен для внутренних работ, а «Savilu S» для внутренних и наружных работ. В «Savilu S» имеется компонент отвечающий за устойчивость к старению, что подтверждено протоколом испытаний на атмосферостойкость. Для визуального восприятия составы отличаются по цвету: «Savilu S» – медовый, «Savilu M» – бирюзовый.

Из чего состоит состав «Savilu»?
«Savilu» представляет собой слабокислый водный раствор антипиренов, антисептиков и активных добавок. Всего 13 компонентов, включая воду.

Можно ли разбавлять состав водой?
Огнебиозащитные составы «Savilu» продаются в готовом виде и разбавлению не подлежат.

При какой температуре возможна работа с составом «Savilu»?
Работы должны проводится при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 40°С.

Нужно ли специально сушить обработанную древесину?
После обработки древесина и деревянные конструкции не требуют специальной сушки. Время высыхания обработанной древесины в естественных условиях, меняется от 1 до 7 суток, в зависимости от плотности и влажности древесины.

Можно ли использовать состав «Savilu S» для обработки декоративных элементов из древесины?
При обработке ответственных декоративных поверхностей следует произвести пробную обработку для оценки внешнего вида высохшей поверхности.

Что может произойти при хранении состава при минусовых температурах?
При -12˚С кристаллизуется, после размораживания необходимо перемешать до полного растворения образовавшегося кристаллического осадка. Свойства при этом не меняются.

Можно ли защитить ДВП, ДСП составом «Savilu»?
Для защиты ДВП и ДСП необходимо произвести пробную выкраску. Убедившись в отсутствии расслоения можно приступать к обработке объекта целиком.

На сколько лет хватает огнезащитной обработки?
Гарантийный срок эксплуатации покрытия «Savilu M»: внутри — 10лет.
Гарантийный срок эксплуатации покрытия «Savilu S»: внутри — 10лет, снаружи — 5 лет.

Зависит ли гарантийный срок службы от группы огнезащитной эффективности?
Обработка поверхности на I и II группы огнезащитной эффективности не влияет на гарантийный срок службы, все параметры сохраняются:
— «Savilu M»: внутри — 10лет.
— «Savilu S»: внутри — 10лет, снаружи — 5 лет.

Возможна обработка бани составом «Savilu»?
Антисептическая и огнезащитная обработка бани возможна снаружи и в предбаннике. Дерево должно отдавать положительную энергетику, поэтому внутренняя обработка не рекомендуется.

Почему название продукта на английском языке, хотя производитель российский?
Название на английском, так как продукт ориентирован не только на отечественный, но и на международный рынок.

Есть ли система скидок на продукты компании ООО «Лакрост»?
Компанию отличает гибкая система скидок для новых покупателей и дилеров.

В какой таре выпускается состав?
Огнебиозащитный состав марки «Savilu» выпускается в полипропиленовых ведрах:
— 50 кг; 30 кг; 10 кг; 5 кг; 3 кг.
— по желанию потребителя, состав может быть расфасован в иную тару.

Можно ли использовать тару вторично? Например, в бане?
Можно, для этого необходимо тщательно промыть ведро губкой со стиральным порошком или моющим средством. Для пищевых целей данную тару использовать не рекомендуется.

«Savilu S» работает как антисептик?
Антисептирование древесины – это сопутствующий эффект составов «Savilu» т. е помимо придания огнезащитных свойств древесине, они защищают поверхность от деревоокрашивающих и плесневых грибов.
Не рекомендуем специально покупать состав «Savilu» для антисептирования, так как компания «Лакрост» с сентября 2011 успешно производит универсальную пропитку-антисептик «Verke», которая более экономична.
Пропитка эффективно уничтожает такие микроорганизмы как:
— плесневые грибы: Aspergillus niger, Penicillum funiculosum, Trihoderma viride и многими другими;
— бактерии: Bacillus subtilis, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa;
— водоросли: Anabaena cylindrical, Chlorela fusca,  Chlorela vulgaris, Oscillaetoria lenius.