Огнебиозащитный состав для древесины «Savilu S»

Инструкция по применению

1. О продукте

Огнебиозащитный состав «Savilu S» разработан и запущен в серийное производство с целью качественной защиты здоровья, жизни и имущества каждого человека и общества в целом от пожара.

2. Принцип действия состава

Благодаря проникающей способности и быстрому высыханию состава на поверхности древесины образуется атмосферостойкое не плёнкообразующее полиморфное соединение. При воздействии пламени происходит разрушение этого соединения с образованием активного углерода. Пористый углерод поглощает тепловую энергию, тем самым защищает древесину от огня.

3. Свойства

Огнебиозащитный состав «Savilu S» представляет собой многокомпонентную систему на водной основе. Является высокоэффективным огнезащитным средством, предотвращает возгорание древесины, останавливает распространение огня при пожаре. Древесина, обработанная составом, приобретает приятный медовый оттенок.

4. Назначение

Состав «Savilu S» предназначен для снижения горючести и предотвращения биоразрушений древесины и материалов на ее основе. Применяется для защиты деревянных конструкций внутри и снаружи зданий гражданского и промышленного значения.

5. Государственные испытания

«Savilu S» успешно прошел обязательную сертификацию на соответствие технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3), ГОСТ Р 53292-2009.

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ05.B.01863 от 30.05.2011 г.

Состав отвечает действующим нормам пожарной безопасности и одобрен к применению.

6. Способ применения:

— поверхность деревянных конструкций перед обработкой должна быть очищена от возможных лакокрасочных материалов, загрязнений и пыли;

— при работе с составом необходимо учитывать его коррозионную активность и избегать попадания на металлические конструкции. Оборудование для обработки и хранения состава должно быть изготовлено из пластмассы или нержавеющей стали, после применения оборудование рекомендуется тщательно промыть и просушить;

— огнебиозащитный состав «Savilu S» полностью готов к использованию и разбавлению не подлежит;

— работы должны проводится при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 40°С, влажность не выше 80%;

— состав наносится на древесину кистью, валиком или распылением.

— при нанесении состава методом распыления необходимо учитывать поправочный коэффициент на потери (в среднем 1,15);

— для перевода древесины в I группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (потеря массы менее 9%)  огнебиозащитный состав «Savilu S» наносится в количестве не менее 240 г/м2. Для перевода древесины во II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (потеря массы менее 25%) огнебиозащитный состав «Savilu S» наносится в количестве не менее 150 г/м2. В зависимости от плотности древесины это количество наносится за один или два раза, время сушки между слоями при нормальной температуре и влажности - 60 минут, при отрицательных температурах время сушки между слоями увеличивается до 5 часов;

— после обработки древесина и деревянные конструкции не требуют специальной сушки, время высыхания обработанной древесины в естественных условиях, меняется от 1 до 7 суток, в зависимости от плотности и влажности древесины;

— оперативная проверка на горючесть обработанных конструкций производится через 2 суток после обработки;

— при обработке ответственных декоративных поверхностей следует произвести пробную обработку для оценки внешнего вида высохшей поверхности;

— огнебиозащитный состав «Savilu S» после размораживания необходимо      перемешать до полного растворения образовавшегося кристаллического осадка;

— состав «Savilu S» тонируют древесину в характерный медовый цвет;

— обработанную древесину можно покрывать лаками, эмалями и другими составами, не содержащими в себе мел, известь, кальцит, цемент через 15 дней после нанесения состава. Настоятельно рекомендуется проверить совместимость перед нанесением лакокрасочных покрытий. Огнезащитные свойства при этом снижаются;

— если при обработке возможно попадание состава на бетонную поверхность, то для сохранения декоративного вида ее необходимо защищать; при случайном попадании состава необходимо промыть водой. После высыхания поверхности удалить серые разводы механическим путем;

— при превышении нормы расхода препарата возможна остаточная липкость поверхности. Время высыхания обработанной древесины при этом увеличивается до 14 суток. Если необходимо удалить избытки состава с поверхности нужно протереть древесину влажной тканью;

— при повышении температуры поверхности, обработанной составом «Savilu S», более +100°С происходит необратимое ее потемнение.

7. Требования безопасности и охраны окружающей среды

Огнебиозащитный состав «Savilu S» относится к умеренно опасным веществам (класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007). Кумулятивным действием не обладает. Оказывает слабое раздражающее воздействие на слизистые оболочки глаз, дыхательных путей и на поврежденные участки кожного покрова.

При работе с огнебиозащитным составом «Savilu S» основным требованием безопасности является использование индивидуальных средств защиты органов дыхания (респиратор типа «Лепесток» или ватно-марлевая повязка), глаз (защитные очки), открытых участков тела (резиновые перчатки, спецодежда).

При попадании состава «Savilu S» в желудок следует промыть его водой, затем выпить стакан 2%-го раствора пищевой соды, принять активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела человека.

При попадании на кожу промыть водой с мылом, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Огнебиозащитный состав «Savilu S» не горит.

При разливе засыпать известью (мелом) и собрать. При отсутствии извести можно собрать любым адсорбирующим веществом, а затем нейтрализовать раствором извести. В таком виде продукт подлежит захоронению. Не допускать попадания в водоемы.

Поверхности, после обработки и высыхания безопасны для людей и животных.

8. Транспортирование и хранение

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в герметично-закрывающейся таре, в соответствии с правилами перевозки грузов для данного вида транспорта.

При перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом ведра с составом грузятся в 2-3 яруса, фиксируются от перемещения в горизонтальной плоскости.

Огнебиозащитный состав  хранится в плотно закрытых полипропиленовых емкостях при температуре от 0°С до плюс 30°С. При температуре окружающей среды ниже минус 12°С кристаллизуется, после размораживания возможно выпадение кристаллического осадка (что не является браком). Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

Огнебиозащитный состав «Savilu S»  рекомендуется хранить в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией. Товар должен быть защищен от солнечного и иного теплового воздействия.

В складских помещениях тара с составом должна устанавливаться вертикально на полу не более чем в 3 яруса.

Технические характеристики

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Агрегатное состояние | Прозрачная вязкая жидкость медового цвета. Допускается опалесценция. |
| Плотность при t 20 ˚С | 1,10…1,20 г/см3 |
| рН среды | 2,0…3,0 |
| Расход для перевода древесины в I группу огнезащитной эффективности, не менее | 240 г/м2 |
| Расход для перевода древесины в II группу огнезащитной эффективности, не менее | 150 г/м2 |
| Эффективность защищающей способности по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам | Среднеэффективный антисептик |
| Условия при обработке | Температура от – 10 до +40 ˚С. Поверхности, ранее обработанные лакокрасочными материалами, подвергаются очистке. При попадании на металлические поверхности (черные металлы, оцинкованная сталь, алюминий) состав необходимо удалить для предотвращения коррозии. |
| Температура при эксплуатации | - 50…+70 ˚С |
| Температура кристаллизации | При -12˚С кристаллизуется, после размораживания восстанавливает свойства. |
| Эффективность огнезащитной обработки: - внутри жилых и не жилых помещений; - в условиях открытой атмосферы для наружных поверхностей, не подверженных вымыванию; - в зонах подверженных вымыванию. | 10 лет 5 лет Обновлять по мере необходимости |
| Способ обработки | Кистью, валиком, распылением |
| Декоративные свойства покрытия | Тонирует древесину в медовый цвет |
| Условия хранения | В таре изготовителя при температуре от 0 до 30°С |
| Условия транспортировки | Транспортируется всеми видами транспорта |
| Экология | Состав при хранении и эксплуатации не выделяет в окружающую среду веществ опасных для организма человека. |
| Срок годности | 1 год |
| Фасовка | Ведро 3кг, 5кг, 10кг, 30кг. |