Универсальная пропитка-антисептик «Verke»

Инструкция по применению

О продукте

Универсальная пропитка-антисептик «Verke» предназначена для поверхностной пропитки древесины, бетона, камня, кирпича с целью защиты от загнивания.

Принцип действия

При нанесении пропитки на поверхность материалов происходит образование непленкообразующего «биоцидного барьера», который препятствует появлению и развитию плесени и грибков. Пропитка безопасна для человека и животных.

Свойства

Пропитка «Verke» - это система антисептиков в водной среде.

По защищающей способности по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам относится к высокоэффективным антисептикам.

Поверхность, обработанная антисептической пропиткой, цвет не изменяет.

Назначение

Применяется для защиты поверхностей из древесины, бетона, камня и кирпича от биоразрушений внутри и снаружи жилых и нежилых помещений гражданского и промышленного значения.

Технические характеристики

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Агрегатное состояние | Жидкость морковного цвета. Допускается наличие осадка. |
| Плотность при t 20 ˚С | 1,03…1,06 г/см3 |
| рН среды | 9…11 |
| Расход для древесины, не менее | 200 г/м2 |
| Расход для камня, бетона, кирпича, не менее | 250 г/м2 |
| Эффективность защищающей способности по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам | Высокоэффективный антисептик |
| Биозащита (класс службы) по ГОСТ 20022.2, вымачивание; ГОСТ 28815-96 | I - VII |
| Способ обработки | Кистью, валиком, распылением, погружением (окунанием), вымачиванием |
| Условия при обработке | Температура от 0˚С до +40˚С. Поверхности не должны быть окрашены лакокрасочными материалами, очищены от пыли и загрязнений. При обработке следует защищать алюминиевые, оцинкованные, эмалированные поверхности во избежание попадания на них пропитки. Возможна кристаллизация при 0 °С, после размораживания антисептические свойства не ухудшаются. |
| Температура при эксплуатации покрытия | - 50…+70˚С |
| Декоративные свойства покрытия | Поверхность, обработанная антисептической пропиткой, цвет не изменяет. |
| Условия хранения | В таре изготовителя при температуре от 0˚С до 30°С |
| Условия транспортировки | Транспортируется всеми видами транспорта |
| Экология | При хранении и эксплуатации не выделяет в окружающую среду веществ опасных для организма человека. |
| Эффективность антисептической обработки, лет, не менее: - внутренних конструкций жилых и нежилых помещений, поверхностей из дерева, бетона, камня, кирпича. - наружных конструкций жилых и нежилых помещений, поверхностей из дерева, бетона, камня, кирпича, не подверженных вымыванию. | 10 лет 5 лет |
| Срок годности | 1 год |
| Фасовка | Ведро 3 кг, 5 кг, 10 кг, 30 кг. |