## Эмульсии битумные дорожные катионные
ГОСТ 521287–2003 и ГОСТ 55420–2013

Битумная эмульсия незаменима при осуществлении различных  дорожных работ. Область ее применения достаточно широка: ее добавляют в эмульсионно-минеральные смеси при ямочном ремонте, используют для подгрунтовки основания при строительстве автомобильных дорог. Кроме того, без битумной эмульсии невозможно устройство слоев дорожных одежд (эмульсия необходима для пропитки и поверхностной обработки) и устройство тонкослойных шероховатых слоев износа.

Битумная эмульсия производится способом диспергирования битума в водном растворе эмульгатора и выглядит как однородная маловязкая жидкость. Благодаря низкой вязкости битумной эмульсии существует возможность качественно обрабатывать дорожные материалы.

В числе наиболее значимых преимуществ битумной эмульсии по сравнению с традиционными формами применения битума – безопасность, экологичность, долговечность. Кроме того, ее можно использовать с холодным увлажненным каменным материалом, она не нуждается в большом расходе энергии.

Компания «Полимер Прогресс» выпускает битумные эмульсии различных марок по ГОСТ 521287–2003 и ГОСТ 55420–2013, которые обеспечивают выполнение самых разнообразных видов дорожных работ.

## Рекомендуемые области применения дорожных эмульсий

| ЭБК-1 ЭБПК-1 ГОСТ 52128-2003 | Подгрунтовка Ямочный ремонт с применением специальных машин-ремонтеров Ямочный ремонт Устройство слоев поверхностной обработки |
| --- | --- |
| ЭБК-2 ЭБПК-2 ГОСТ 52128-2003 | Устройство слоев дорожных одежд способом пропитки Приготовление черного щебня и пористых щебеночных смесей Устройство слоев поверхностной обработки Подгрунтовка Ямочный ремонт |
| ЭБК-3 ЭБПК-3 ГОСТ 52128-2003 | Устройство тонкослойных шероховатых слоев износа Приготовление плотных эмульсионно-минеральных смесей, в том числе грунтовых |
| ЭБДК-Б ГОСТ 55420-2013 | Подгрунтовка Устройство поверхностной обработки Ямочный ремонт |
| ЭБДК-С ГОСТ 555420-2013 | Устройство поверхностной обработки Устройство оснований дорожных одежд способом пропитки Приготовление черного щебня Приготовление пористых щебеночных смесей для устройства оснований дорожных одежд Приготовление складируемых смесей Холодная регенерация покрытий |
| ЭБДК-М ГОСТ 55420-2013 | Устройство защитных слоев из литых эмульсионно-минеральных смесей Стабилизация грунтов Устройство оснований дорожных одежд способом пропитки Обеспыливание дорог Приготовление складируемых смесей Холодная регенерация покрытий |

## Физико-механические показатели эмульсий по ГОСТ 52128-2003

| Наименование показателя |  | Значение для эмульсии класса |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭБК-1 | ЭБК-2 | ЭБК-3 | ЭБПК-1 | ЭБПК-2 | ЭБПК-3 |
| Устойчивость при смешивании со смесями минеральных материалов: | пористого зернового состава | не смешивается | смешивается | смешивается | не смешивается | смешивается | смешивается |
|  | плотного зернового состава | не смешивается | не смешивается | смешивается | не смешивается | не смешивается | смешивается |
| Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе |  | 50 — 70 | 50 — 60 | 55 — 60 | 55 — 70 | 55 — 65 | 55 — 60 |
| Условная вязкость при 20°С, с |  | 10 — 65 | 10 — 25 | 15 — 25 | 15 — 65 | 15 — 40 | 15 — 25 |
| Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Остаток на сите №014, % по массе, не более |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой №014), % по массе, не более: | через 7 суток | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | через 30 суток | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Устойчивость при транспортировании |  | эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущее |  |  |  |  |  |
| Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: | глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм, не менее | 60 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 |
|  | глубина проникания иглы при 0°С, 0,1 мм, не менее | 20 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 |
|  | температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 47 | 43 | 43 | 54 | 51 | 51 |
|  | растяжимость при 25°С, см, не менее | 55 | 65 | 65 | 25 | 30 | 30 |
|  | растяжимость при 0 °С, см, не менее | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 11 | 15 | 15 |
|  | эластичность при 25°С, %, не менее | не нормируется |  |  | 80 | 85 | 85 |

## Физико-механические показатели эмульсий по ГОСТ 55420-2013

| Наименование показателя |  | Значение для эмульсии класса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭБКД Б | ЭБКД С | ЭБКД М | Метод испытаний |
| Индекс распада при использовании: | песка кварцевого | 60 — 200 | 201 — 260 | > 260 | ГОСТ Р 55422 |
|  | кварца пылевидного | 20 — 50 | 51 — 80 | > 80 |  |
| Содержание остаточного вяжущего, % |  | 50 — 70 | 50 — 65 | 55 — 65 | ГОСТ Р 55427 |
| Остаток на сите №014, % , не более |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ГОСТ Р 55428 |
| Условная вязкость при 40°С, с, не более |  | 60 | 40 | 40 | ГОСТ Р 55421 |
| Устойчивость при хранении по остатку на сите №014, % , не более |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ГОСТ Р 55424 |
| Устойчивость к расслоению при хранении до 7 суток: | метод А, %, не более | 5 | 5 | 5 | ГОСТ Р 55423 |
|  | метод Б, %, не более | 10 | 7 | 5 |  |
| Адгезия к минеральному материалу, %, не менее |  | 75 | 75 | 75 | ГОСТ Р 55426 |
| Свойства вяжущего, извлеченного из эмульсии: | глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм, не менее | 60 | 60 | 60 | ГОСТ 11501 |
|  | температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 41 | 41 | 41 | ГОСТ 11506 |
|  | температура хрупкости по Фраасу, °С, не выше | – 15 | – 15 | – 15 | ГОСТ 11507 |

## Расход битумной эмульсии

Расход эмульсии зависит от вида выполняемых работ и способа нанесения.

## Транспортирование и хранение

- Эмульсии битумные дорожные транспортируют в цистернах, автогудронаторах, битумовозах и металлических бочках.

- Эмульсии следует хранить в цистернах или других емкостях при температуре не ниже 0°С и не выше 90°С с целью предотвращения возможного распада. Емкости для хранения должны быть чистыми, без остатков эмульсии другого типа, битума, горюче-смазочных материалов и других материалов кислого и щелочного характера.

- Не допускается сливать в одну емкость эмульсии разного состава. С целью предотвращения загрязнения битумной эмульсии и испарения из нее воды емкости для хранения эмульсии должны плотно закрываться.

- Допускается хранение и транспортировка эмульсии при температуре ниже 0°С, при условии поддержания температуры эмульсии выше 0°С.

- Емкости для хранения эмульсий рекомендуется оснащать приспособлением для перемешивания. При хранении битумную эмульсию рекомендуется перемешивать не реже одного раза в неделю.

- При длительном (в течение более двух недель) хранении допускается некоторое расслоение эмульсии, т.е. изменение содержания вяжущего в эмульсии по высоте емкости без образования неразмешиваемых комков и сгустков. Перед дальнейшим использованием эмульсии ее следует тщательно перемешать до однородного состояния. Перемешивание осуществляется установленными мешалками или путем перекачивания в другую емкость.

- При заполнении емкостей транспортных средств эмульсию следует пропускать через сетчатый фильтр с квадратными отверстиями размером 2,5 мм по ГОСТ 6613.

- При транспортировке эмульсии емкость необходимо заполнять полностью.

- Гарантийный срок хранения - не более 30 суток со дня приготовления.