Предлагаем отработанную схему производства алюминиевого профиля.

1. Составление технического задания, оптимизация. 
Разработка чертежей 
Оптимизация основных параметров профиля 
Расчет стоимости матричного комплекта .

При составлении технического задания, наши специалисты подготовят чертежи и сделают все необходимые расчеты. 
Калькуляция стоимости. 
Стоимость матрицы профиля зависит от сложности  и рассчитывается индивидуально.

2. После подготовки рабочих чертежей мы приступаем к изготовлению опытных образцов. 
В стоимость производства опытных образцов включает в себя изготовление и настройка матричного комплекта (фильеры) и прессовка опытной партии профиля для утверждения заказчиком.

3. После утверждения заказчиком опытного образца изготавливается основная партия алюминиевого профиля. 
Экструзия занимает  15 дней. В работу принимаются заказы от 1000  кг. 
Профиль подвергается термической обработке повышающей его прочностные характеристики (закалка, искусственное старение) 
Профиль поставляется марки АД 31, качество поставки Т6 или Т5

4. Окраска алюминиевого профиля. 
Окраска алюминиевого профиля порошковой краской. 
Перед покраской алюминиевый профиль подвергается хроматированию. 
Сроки изготовления окрашенного алюминиевого профиля 15 календарных дней