Люкс - пол

Влаштування наливної підлоги

Контактний телефон: 8-067-492-57-54, 223-84-54

Код ЄДРПОУ 2989217731

“ Обеспыливание”

Применяется в качестве грунтовки  для  бетонных  и  цементных оснований  с  целью обеспыливания,

упрочнения, гидроизоляции, повышения стойкости  к  истиранию, воздействию масел, бензина, агрессивных

химических сред.

Особенно  рекомендуется  для  сильно  впитывающих  оснований  и  для  помещений  с

недостаточной  вентиляцией.

Нанесение покрытия (в работу входят следующие операции)

- Шлифовка поверхности

- Мелкий ремонт.

- Нанесение покрытия

После каждой операции выполняется шлифовка поверхности.

Свойства покрытия

- высокая проникающая способность,

- низкая вязкость,

- высокая прочность после отвердевания,

- отсутствие испарений и запаха.

Технические данные материала

| Тип | Двухкомпонентная композиция без растворителей |
| --- | --- |
| Основа | Эпоксид |
| Толщина покрытия | 0,2 мм м .кв. |
| Прочность при давлении | 250 кг/см кв. |
| Степень истераемости | 0,05 мм/год. |
| Вязкость | Компонент А ~ 2000 мПа при 25 С Компонент В ~ 150 мПа при 25 С Смесь ~ 1000 мПа |
| Температура при обработке и температура объекта | Не ниже 8 С при относительной влажности воздуха не более 80 % |
| Отвердевание до готовности для пешеходных нагрузок | 24 часа |
| Механические нагрузки допустимы через | 3 суток |
| Химические нагрузки допустимы через | 7 суток |
| Вязкость(25 С) | Смесь (А+В) ~ 2,0-3,0 Па*с |
| Механические свойства (через 14 суток при температуре +20С) | Адгезия покрытия превышает прочность бетона |

Требование к основанию

Основание для нанесения покрытия должно быть способным вынести необходимые механические нагрузки.

Качество бетона согласно DIN 1045 не менее В 25, прочность сцепления при растяжении минимум

1,5 Н/ кв.мм, не содержать стоячей воды.