Люкс - пол

Влаштування наливної підлоги

Контактний телефон: 8-067-492-57-54, 223-84-54

Код ЄДРПОУ 2989217731

“Налив”

Гладкое покрытие, выравнивает и во много раз упрочняет бетонную поверхность. Это бесшовное покрытие выдерживает большие механические нагрузки, большая износоустойчивость и водоустойчивость, безграничное разнообразие цветов. Безопасное и гипоаллергенное. Покрытие может наноситься слоем любой толщины.

Нанесение покрытия

- Шлифовка поверхности

- Нанесение грунтовочного слоя.

- Локальный ремонт ям, трещин, выбоин.

- Заливка покрытием

После каждой операции выполняется шлифовка поверхности.

Свойства покрытия

- высокая механическая прочность,

- высокая износоустойчивость,

- высокая стойкость к химическим реактивам,

- гладкая и антискользкая поверхность,

- отвечает всем требованиям по гигиеничности и нетоксичности покрытий для полов.

Технические данные материала

| Тип | Двухкомпонентная композиция без растворителей |
| --- | --- |
| Основа | Эпоксид |
| Толщина покрытия | 2,5 мм м .кв. |
| Прочность при давлении | 500 кг/см кв. |
| Степень истераемости | 0,01 мм/год. |
| Вязкость | Компонент А ~ 2000 мПа при 25 С Компонент В ~ 150 мПа при 25 С Смесь ~ 1000 мПа |
| Температурный режим | -50С +90С |
| Температура при обработке и температура объекта | Не ниже 8 С при относительной влажности воздуха не более 80 % |
| Отвердевание до готовности для пешеходных нагрузок | 3 суток |
| Механические нагрузки допустимы через | 7 суток |
| Химические нагрузки допустимы через | 7 суток |
| Вязкость(25 С) | Смесь (А+В) ~ 2,0-3,0 Па*с |
| Механические свойства (через 14 суток при температуре +20С) | Адгезия покрытия превышает прочность бетона |

Требование к основанию

Основание для нанесения покрытия должно быть способным вынести необходимые механические нагрузки.

Качество бетона согласно DIN 1045 не менее В 25, прочность сцепления при растяжении минимум

1,5 Н/ кв.мм, не содержать стоячей воды.