Рекомендации по укладке бетона под дальнейшее нанесение 
полиуретановых пропиток и покрытий «Элакор»:

Специальные рекомендации. (для всех видов полимерных пропиток и покрытий) 

1. Рекомендуется использовать бетон (пескобетон) марок М250-М300 (В20-В22,5).
    НЕ рекомендуется использовать бетон (пескобетон) марок менее М200 (В15).

2. Ни в коем случае НЕ производить железнения поверхности, топпинг, шпатлевку поверхности водоцементной смесью.

3. Рекомендуется затирать поверхность диском (без полива водой!) для выглаживания поверхности (удаления ряби, наплывов и т.п.).
      НЕ рекомендуется заглаживать поверхность бетона лопастями. 

4. По ровности и гладкости поверхность должна удовлетворять требованиям Заказчика. Полимерными материалами можно убрать только локальные неровности основания (выщерблины, раковины, трещины). Длинные «волновые» перепады убрать невозможно.

6. Выдержки бетона после укладки до нанесения Покрытия при температуре выше +15ºС – не менее 28 суток. При низких температурах выдержка увеличивается. 
Для ускорения набора прочности и уменьшения времени выдержки до 14 суток рекомендуется использовать бетон (пескобетон) с пониженным водоцементным отношением (В/Ц=0,4). Для этого в бетон добавляются суперпластификаторы (С-3, Лигнопан Б-4 и т.п.) 

7. Во время выдержки бетона можно выполнить подготовку поверхности (шлифование), что позволит уменьшить сроки работ после выдержки.

Общие рекомендации  по укладке бетона.

1. Выполнить виброуплотнение бетона (виброрейка).

2. Осуществлять уход за бетоном в ранние сроки твердения – смачивать водой и укрывать п/э пленкой в течение 5 суток.

3. Своевременно (на 3-5-й день) разрезать бетон на карты.


 (Справка: согласно СНиП, бетон (пескобетон) марок менее М200 (В15) используется только под распределённые нагрузки (плитка, паркет, ламинат и т.п.).)