Описание материала «Стекломаниевый лист» (СМЛ)

Стекломагниевый лист (СМЛ, магнезиальная огнеупорная панель) - универсальный листовой отделочный материал на основе стружки, хлорида магния и стекловолокна, не содержащего вредные вещества и асбест, а также не выделяющего токсические вещества даже при нагревании, надёжная панель СМЛ идеально подходит для Вашего строительства.

|  | Стекломагнезитовый лист - высокопрочный материал, который используется для монтажа перегородок и потолков, облицовки существующих стен и фасадов, монтажа кровли. Благодаря армирующей стеклотканной сетке СМЛ плита может гнуться с радиусом кривизны до трех метров, что позволяет применять его на неровных поверхностях и понижает возможность перелома СМЛ листа при монтаже и переносе при строительстве. Стекломагниевый лист может быть окрашен любого типа краской, ламинирован ПВХ, бумагой, деревом и другими материалами, облицован плиткой или штукатуркой. |
| --- | --- |

## Высокопрочный стекломагнезитовый лист (смл)

СМЛ плита имеет такие свойства, как высокая влагостойкость и сохранение формы во влажном состоянии, существенны в условиях российского климата. Высокопрочный стекломагнезитовый лист – это экологически чистый материал, не содержит вредных веществ и асбеста, а также не выделяет токсических веществ даже при нагревании. Кроме этого, на лицевую сторону плиты допускается наклеивание любых декоративных материалов.

Уникальные свойства стекломагнезита давно и успешно используются в промышленности и строительстве во всем мире.

Стекломагнезитовый лист используется для отделки потолочных, стеновых поверхностей, колонн, возведения стен в помещении, а так же для фасадных и уличных работ. Это надежная основа для любого покрытия, в том числе и для облицовочной плитки. Материал идеально подходит для отделки душевых, саун, бассейнов, так как лист способен выдерживать высокую влажность, перепады температуры и открытый огонь. Резку данных листов можно производить аналогично гипсокартонным. Для крепления магнелитовой огнеупорной панели  не требуется предварительное сверление отверстий в листах. Используются саморезы,  предназначенные для гипсокартонных плит. Для покраски и склеивания Магнелита применяются клея и краски, используемые с любыми декоративными материалами. Краски наносятся в один или несколько слоев зависимости от типа краски и пожелания заказчика на сухую загрунтованную поверхность листа. СМЛ лист может быть ламинирован ПВХ, бумагой, деревом и др. СМЛ включает в себя функциональные качества ГКЛ (гипсокартон) и ГВЛ (гипсоволокно), имея большой ряд дополнительных преимуществ.

Технические характеристики СМЛ:

- Состав: магнезит, бишофит, перлит, специальный наполнитель (MgO, MgCl2);

- Геометрические размеры:  1220х2440; 1200x2500 мм.

- Толщина:  4; 6; 8; 10; 12 мм.

- Плотность:  800 - 1400 кг/м3.

- Вес листа ( 8 мм.): 23 кг.

- Предел прочности продольных образцов при изгибе, МПа: 4,0 – 16,0

- Предел прочности поперечных образцов при изгибе, МПа: 1,2 – 9,0

- Водопоглащение, %: 25 – 40

- Твёрдость лицевой поверхности, МПа, не менее: 20

- Плотность, кг/м2: 800 – 1400

- Морозостойкость: F35

- Теплопроводность, Вт/(м• С): 0,08 – 0,15

- Звукоизоляция, Дб.:  46

- Паропроницаемость, мг/(м час Па):   0,11 – 0,14

- Изменение формы во влажном состоянии:  не более 0.34 %.

- При нахождении в воде не разбухает и не теряет своих свойств.

- Не содержит в своем составе вредных веществ, асбеста.

- Не имеет запаха.

- Не выделяет токсических, вредных веществ даже при нагреве.

- Температурный коэффициент линейного расширения:  без изменений.

- Группа по горючести: НГ (негорючий, 12000 С. Класс горючести А (ГОСТ 30244);

- Имеет все необходимые подтверждающие сертификаты:

Гигиенический сертификат.

Пожарный сертификат.

Сертификат соответствия.

Производится по ТУ 5742-001-83147433-2009

| Сравнительная характеристика отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность кг/м3 | Коэфф. звукоизоляции Rw, дБ | Разбухание | Прочность на изгиб в сухом состоянии (мРа) | Прочность на изгиб во влажном состоянии (мРа) | Коэфф. теплопроводности Вт/мК |
| ОСБ | 640 | 18 | 12% | 28 | 13 | 0,33 |
| ДВП | 800-1000 | 19 | 18% | 38 | 4 | 0,4 |
| ДСП | 735 | 20 | 22% | 17 | 3 | 0,37 |
| Гипсокартон (12,5 мм) | 650 | 35 | до 30% | 2 | 0,1 | 1,45 |
| ГВЛ | 720 | 37 | до 30% | 5 | 0,3 | 1,4 |
| Стекло-магниевый лист (6 мм) | 1000-1100 | 44 | 0,34% | 16 | 22 | 0,14 |

Производство СМЛ:

Для производства СМЛ листов необходим следующий состав: хлорид магния,                                   оксид магния, стекловолокно, устойчивое к действию щелочи, перлит. СМЛ не содержит                           таких токсичных элементов, как асбест, формальдегид, бензин. 
Технология производства стекломагниевого листа состоит из этапов: механическое прокатывание, формовка, ламинирование, хранение, галогенизация, промывка, сушка,  корректировка длины и ширины, снятие фаски, упаковка.

Таким образом, представленный вид облицовочного материала, на основе магнезита, является уникальным и не имеет аналогов среди представленных материалов на мировом строительном рынке.

Материал  имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о пожарной безопасности с отнесением материала к классу негорючих  и результаты сертификационных испытаний.

Когда применять СМЛ Премиум, а когда СМЛ Стандарт?

СМЛ Премиум класса применяют в тех случаях, когда необходима более высокая прочность листов  – для так называемых нагружаемых конструкций, например для полов или несъемной опалубки. Так же стекломагниевые листы класса Премиум рекомендуется использовать для внешней отделки фасадов, т.к. они более плотные, прочные и у них низкий коэффициент влагопоглощения. СМЛ Стандарт применяют в основном для ненагружаемых конструкций  – выравнивание стен (рекомендации по толщине: 6-8мм), сооружение перегородок (8-10мм), отделка потолков (6мм), отделки откосов на окнах (6мм), но может применяться и для пола, используя толщины в 10-12мм (либо лист 8мм в два слоя). СМЛ Стандарт так же можно применять для наружных работ, при условии обработки их грунтовкой и использовании фасадных красок; никакая дополнительная обработка не требуется, если планируете обшивать СМЛ панелями или сайдингом.

Области применения стекломагниевых листов

По широте сфер применения стекломагниевый лист (смл, магнезитовая плита) не имеет аналогов на строительном рынке! Стекломагнезитовый лист является прекрасным образцом продукции современных научно-технических разработок, относится к разряду легких отделочных материалов для внутренних и наружных работ, обладающих прекрасными противопожарными и влагостойкими свойствами. Из-за высоких влагостойких качеств и отличной адгезии, СМЛ (КВЛ) можно использовать практически без дальнейшей обработки. Листы СМЛ не деформируются от влаги, высоких температур, агрессивных сред.

Стекломагнезитовый лист удобен и может применяться при монтаже стен, перегородок, при отделке потолочных и стеновых поверхностей, колонн, плит, позволяет придать нужную форму криволинейным поверхностям. Стекломагниевый лист прекрасно подходит в качестве несъёмной опалубки при каркасном домостроении.

Из-за антисептических и влагостойких свойств магнезиальных соединений, стекломагниевый лист можно применять в бытовых помещениях и столовых, в ванных комнатах и бассейнах, магазинах и административных зданиях, в любых местах, где возможен контакт с пищевыми продуктами и есть вероятность развития грибковых заражений.

Лист обладает водостойкими качествами, не впитывает влагу и не изменяет геометрических размеров при попадании на него влаги. Использование стекломагнезитового листа в банях, бассейнах и т.п. гарантирует сохранение прочности конструкции и качества поверхности листа. Стекломагнезитовый лист обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, что позволяет защитить помещение от шумового воздействия при сооружении межкомнатных перегородок и сохранять тепло внутри сооружения.

Отделочный материал СМЛ (КВЛ) относится к невозгораемым материалам категории НГ, выдерживает температуру 1200 градусов С в течение двух часов, при этом не выделяет токсические вещества и удушливый дым. Стекломагниевый лист смл имеет санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, подтверждающего его радиологическую безопасность и отсутствие фенола, формальдегида и токсичных веществ.

Сфера применения СМЛ весьма широка:

* Внутренняя отделка стен, потолков, полов, монтаж перегородок.

* Внешняя облицовка зданий, сооружений, торговых и коммерческих комплексов.

* Отделка стен, полов, потолков во влажных помещениях: сауны, бассейны, ванные комнаты, подвалы и гаражи.

* Создание огнеупорных противопожарных конструкций.

* Возведение несъёмной опалубки с использованием СМЛ