| Параметры | Пенопласты |  |  |  | Минераловатные материалы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пенопласты ПСБ-С |  | Пенопласт «Кнауф-Терм» |  | Минеральная вата УРСА |  | Минерало- ватные плиты УРСА |  | Izo-term (Полимер Термаль» |  |
| Плотность материала, кг/м | 15 | 25 | 15 | 25 | 13 | 25 | 70 | 170 | 18 | 25 |
| Количество воздуха в сухом материале, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 95 | 80 | 70 | 98 | 98 |
| Структура материала | Закрыто пористая |  | Закрыто пористая |  | Нитевидные волокна |  | Нитевидные волокна на органическом связующем |  | Закрыто пористая |  |
| Прочность на сжатие при 10 % линейной диформации, МПа, не менее | 0,040 | 0,08 | 0,050 | 0,055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,040 | 0,053 |
| Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее | 0,14 | 0,20 | 0,07 | 0,073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,043 | 0,07 |
| Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/мхК, не более | 0,042 | 0,046 | 0,042 | 0,046 | 0,042 | 0,046 | 0,048 | 0,065 | 0,028 | 0,032 |
| Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,7 | 0,7 | 0,52 | 0,50 | 0,211 | 0,241 |
| Время самостоятельного горения, сек, не более | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Влагопоглощение за 24 часа, %, по массе, не более | 1 | 1 | 0,3 | 0,25 | 400 | 400 | 300 | 200 | 25 | 20 |
| Группа горючести | Г4 | Г4 | Г3 | Г3 | НГ | НГ | Г1 | Г2 | Г1 | Г1 |
| Воспламеняемость | В4 | В4 | В3 | В3 | В0 | В0 | В2 | В2 | В2 | В2 |
| Дымообразование | Д3 | Д3 | Д3 | Д3 | Д0 | Д0 | Д2 | Д2 | Д1 | Д1 |
| Температура начала деструкции, С | 70 | 70 | 70 | 70 | 600 | 600 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| Сопротивление непродолжительному воздействию тепла, С | 90 | 90 | 100 | 100 | 700 | 700 | 320 | 320 | 210 | 210 |
| Устойчивость по отношению к органическим растворителям | Неустойчив |  | Неустойчив |  | Устойчив |  | Устойчив |  | Устойчив |  |
| Устойчивость по отношению к неорганическим растворителям | Неустойчив |  | Неустойчив |  | Выборочно |  | Выборочно |  | Выборочно |  |
| Устойчивость по отношению к неорганическим строительным материалам | Инертен |  | Инертен |  | Инертен |  | Инертен |  | Инертен |  |
| Стабильность размеров | Дает усадку |  | Дает усадку |  | Дает усадку |  | Дает усадку |  | Стабилен |  |
| Верхний температурный предел эксплуатации, С | 70 | 70 | 80 | 80 | 270 | 270 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Срок эксплуатации, макс. Лет | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 70 | 70 |
| Привлекательность для грызунов | Высокая |  | Высокая |  | Высокая |  | Высокая |  | Низкая |  |

Сравнительная таблица характеристик

теплоизоляционных материалов