ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПРИРОДНОГО  КАМНЯ «ПЕСЧАНИК»

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕСЧАНИКА

| Цвет | Вид | Толщина | Плотность | Прочность на сжатие в сухои состоянии | Радиологические показатели (уд, эф-ая активн) | Водопоглащение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серо-коричневый |  | от 15 до 100 мм | 2,69 г/куб.см. | 1 298 кг/сил на см.кв | 134 +/- 18 Бк/кг 1-й класс | 0,69 % |
| Желто- коричневый |  | от 15 до 60 мм | 2,67 г/куб.см. | 1313 кг/сил на см.кв | 128 +/- 18 Бк/кг 1-й класс | 1,87 % |

# ПРАЙС-ЛИСТ

КАМЕНЬ КОЛОТЫЙ

| № п/н | Наименование продукции, толщина допуски по толщине (+/-) | Вид Изделия | Вид кладки | Стоимость за 1 кв. м, руб. | Кол-во на поддоне, кв. м | Вес поддона, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Серо-корич. | Желто-корич. |  |  |
| 1 | «Староанглийский тротуарный камень», 30-60 мм (+8/-5) мм |  |  | 1 700 | 1 600 | 20 | ( 2,5 |
| 2 | «Брусчатка колотая», 40-60 мм (+8/-5) мм |  |  | 1 600 | 1 800 | 20 | ( 2,5 |
| 3 | Кладка «Старый замок», 40-60 мм (+8/-5) мм |  |  | 950 | 1000 | 20,8 | ( 1,8 |
| 4 | Фасадно-стеновая нарезка колотая, 40-60 мм (+8/-5) мм |  |  | 800 | 850 | 20,8 | ( 1,6 |
| 5 | Фасадно-стеновая нарезка колотая (мелкая), 40-60 мм (+8/-5) мм |  |  | 1050 | 800 | 20,8 | ( 1,6 |
| 6 | Утес колотый, 40-60 мм (+8/-5) мм |  |  | 900 | 900 | 13 | ( 1,4 |
| 7 | Утес колотый «Клин», 40-60 мм (+8/-5) мм |  |  | 850 | 850 | 13 | ( 1,4 |

ОБРАБОТАННЫЙ  КАМЕНЬ

| № п/н | Наименование продукции, толщина допуски по толщине (+/-) | Вид изделия | Вид кладки | Стоимость за 1 кв. м, руб. | Кол-во на поддоне, кв. м | Вес поддона, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Серо-корич. | Желто-корич. |  |  |
| 1 | Плитка «Кратная 4-м», 15мм (см прим. внизу)* |  |  | 900 | 1000 | 30 | ( 1,4 |
| 2 | Плитка «Кратная 4-м», 20мм (см прим. внизу)* |  |  | 950 | 1100 | 30 | ( 1,8 |
| 3 | Плитка «Кратная 4-м», 30мм (+8/-5)мм |  |  | 1050 | 1200 | 30 | ( 2,3 |
| 4 | Плитка «Кратная 4-м», 20мм, с фаской 45O или 90O (см прим. внизу)* |  |  | 1220 | 1150 | 20 | ( 1,4 |
| 5 | Плитка «Кратная 4-м», 30 мм, с фаской 45O или 90O (+8/-5)мм |  |  | 1270 | 1 500 | 20 | ( 1,8 |
| 6 | Плитка «Погонаж», 15мм (см прим. внизу)* |  |  | 880 | 1000 | 30 | ( 1,4 |
| 7 | Плитка «Погонаж», 20мм (см прим. внизу)* |  |  | 950 | 1100 | 30 | ( 1,8 |
| 8 | Плитка «Погонаж», 30 мм (+8/-5)мм |  |  | 1050 | 1200 | 30 | ( 2,3 |
| 9 | Плитка «Погонаж», 20мм, с фаской 45O или 90O (см прим. внизу)* |  |  | 1220 | 1350 | 30 | ( 1,8 |
| 10 | Плитка«Погонаж», 30 мм, (+8/-5)мм с фаской 45O или 90O |  |  | 1270 | 1 500 | 30 | ( 2,3 |
| 11 | «Мозаика» (без подгонки) (см прим. внизу)* |  |  | 700 | 750 | 20 | ( 1,0 |
| 12 | Плитка «Кратная 5-ти рустованная»,20 мм (см прим. внизу)* |  |  | 1050 | 1180 | 30 | ( 1,8 |
| 13 | Плитка «Кратная 5-ти рустованная», 30 мм (+8/-5)мм |  |  | 1150 | 1350 | 30 | ( 2,3 |
| 14 | Паркет «ширина 60 мм», 15мм (см прим. внизу)* |  |  | 950 | 1050 | 30 | ( 1,4 |
| 15 | Паркет «ширина 29 мм», 15мм (см прим. внизу)* |  |  | 1000 | 1100 | 30 | ( 1,4 |
| 16 | Фасадно-стеновая нарезка (мелкая), 15 - 50 мм +/- 5мм |  |  | 850 | 900 | 14,4-18,0 | ( 0,9-1,1 |
| 17 | Фасадно-стеновая нарезка, 10 – 50 мм +/- 5мм |  |  | 900 | 750 | 14,4-18,0 | ( 0,9-1,1 |

ОКАТАННЫЙ КАМЕНЬ

| № п/н | Наименование продукции, толщина допуски по толщине (+/-) | Вид изделия | Вид кладки | Стоимость за 1 кв. м, руб. | Кол-во на поддоне, кв. м | Вес поддона, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Серо- коричневый | Желто-коричневый |  |  |
| 1 | Плитка «Кратная 4-м окатанная», 20мм (см прим. внизу)* |  |  | 1050 | 1300 | 30 | ( 1,8 |
| 2 | Плитка «Кратная 4-м окатанная», 30 мм (+8/-5)мм |  |  | 1220 | 1 400 | 30 | ( 2,3 |
| 3 | Галька стандарт ( 5-12 см, комбинированная (цвет, размер), 10-30 мм +/- 5мм |  |  | 850 руб/мешок | 1,5 | ( 70 кг |
| 4 | Галька мелкая ( 3-5 см, комбинированная (цвет, размер), 10-30 мм +/- 5мм |  |  | 750 руб/мешок | 1,5 | ( 70 кг |
| 5 | Паркет «50мм окатанный», 20-30 мм +/- 5мм |  |  | 1180 | 1300 | 30 | ( 1,8 - 2,3 |
| 6 | Паркет «Облицовочный 50мм окатанный», 10-15мм +/- 5мм |  |  | 1100 | 1200 | 30 | ( 1,4 |
| 7 | «Мозаика окатанная» (без подгонки), 20-30 мм +/- 5мм |  |  | 800 | 850 | 20 | ( 1,1 |
| 8 | Фасадно-стеновая нарезка окатанная, 20-30 мм +/- 5мм |  |  | 1120 | 1150 | 16,8 | ( 1,0 |
| 9 | Фасадно-стеновая нарезка окатанная (мелкая), 20-30 мм +/- 5мм |  |  | 1020 | 1050 | 14,4 | ( 0,9 |
| 10 | Камень «Мостовой, резанный «старенный», 40 +/- 5мм |  |  | 1400 | 1 500 | 20 | ( 2,5 |
| 11 | Камень «Мостовой, резанный «старенный», 50-60 +/- 5мм |  |  | 1 500 | 1 700 | 18 | ( 2,5 |
| 12 | «Мозаика колотая, окатанная», 40-60 (+8/-5)мм |  |  | 800 | 850 | 20 | ( 2,2 |
| 13 | Камень фасадно-стеновой колотый, окатанный, 40-60 (+8/-5)мм |  |  | 950 | 1000 | 20,8 | ( 1,6 |
| 14 | Утес колотый окатанный, 40-60 (+8/-5)мм |  |  | 1000 | 1000 | 13,0 | ( 1,4 |
| 15 | Утес колотый окатанный «Клин», 40-60 (+8/-5)мм |  |  | 950 | 950 | 13,0 | ( 1,4 |

Цены указаны по состоянию на 24.11.09 г.

*Для изделий из серо-коричневого песчаника допуски при толщинах: 15мм - -3/+3мм; 20мм - -2/+5мм

Для изделий из желто-коричневого песчаника допуски при толщине 15мм - -1/+7мм; 20мм - -1/+5мм

Возможно изготовление продукции по Вашим размерам и формам.

Ассортимент нашей продукции постоянно обновляется.

Оказываем содействие в  организации доставки нашей продукции автотранспортом в регионы России.

Наши координаты:

РФ, Московская область,  124527,  Солнечногорский район,                                                      e-mail:  sale@1kamen.ru                        Тел./факс 8 (926) 791-38-74,     д.Жилино,  Рынок камня                                                                           www.1kamen.ru