Экономическое обоснование применения

фибры полипропиленовой BELMIX

Данные сведения приведены из Официальных отзывов наших потребителей, использовавших фибру  BELMIX в производстве бетонных работ (Обращаем Ваше внимание, что рекомендуемые дозировки и способ применения относятся к фибре BELMIX)!

Наливные полы, стяжки

Для предотвращения первичного трещинообразования (усадочных трещин) для малонагруженных конструкций используется 600-900 грамм полипропиленовой фибры  на м 3 цементно-песчаной смеси (ЦПС). При розничной цене фибры 175 руб./кг; расходы на 1 м 3 ЦПС составляют 105 руб., с учетом потерь (5%) 110 руб./м 3 . При производстве стяжки толщиной 5 см затраты на 1м2 пола составят порядка 5 руб. 00 коп.

Сравнительные затраты при использовании металлической сетки для тех же целей составляют по материалу 30 – 40 руб./м 2 (без учета стоимости работ).

Обращаем Ваше внимание!

Минимальная закладка фиброволокна у производителей может существенно отличаться!

Дополнительные эффекты: сокращение трудозатрат, снижение брака (выход арматуры из готового изделия, проявление на поверхности изделия следов коррозии металла), повышение долговечности изделия, повышение устойчивости к истиранию, снижение пылеобразования, улучшение внешнего вида изделия оцениваются пользователем исходя из конкретных задач эксплуатации объекта.

Применение полипропиленовой фибры (от 1 кг/м 3) для отдельных видов полов промышленного назначения предпочтительней металлической фибры, т.к. электропроводность бетона с полипропиленовой фиброй не возрастает. Так же при производстве полов с применением металлической фибры добавление 1 кг/м3 полипропиленовой фибры позволяет металлической фибре распределиться в бетоне более равномерно и сократить ее расход в 1,5-2 раза.

Производство пенобетона, газобетона, вибробетона

Из практического опыта известно , что при добавлении 0,6 кг фибры  на м3 готового изделия(для пенобетона плотностью от 350) , процент брака при расформовке (3-5 %) отсутствует вообще. Прочность на изгиб и скол возрастает в 2-4 раза, что ведет к сокращению потерь при транспортировке. За счет более быстрого набора прочности увеличивается оборачиваемость форм и как следствие производительность оборудования.

Применение фибры  позволяет уменьшить расход цемента до 10% и воды при сохранении тех. характеристик готовых изделий.

Производство малых архитектурных форм и декоративных элементов

Использование фиброволоконного армирования позволяет в 5 раз сократить количество брака художественных изделий со сложным поверхностным рельефом, связанного с деформацией изделий при расформовке, а так же существенно увеличить оборачиваемость форм. Заметно повышается отгрузочная прочность.