Фибра стальная проволочная анкерная  М50 - представляет собой отрезки проволоки с изогнутыми концами и предназначена для укрепления цементной смеси и бетона. Фибра изготавливается из стальной низкоуглеродистой и высокоуглеродистой проволоки по ГОСТ 3282, ГОСТ 9389. ТУ ВY 400074854.011. ТУ UK 400074854.020. или другими ТНПА с временными сопротивлением разрыву от 900 до 3350 Н/мм2. Проволока применяемая для изготовления фибры, может быть с покрытием из меди, латуни, бронзы или без покрытия.

Область применения анкерной стальной  фибры.

Анкерная стальная фибра М50 завода «Силур» - отрезки стальной проволоки с загнутыми концами.  Повышает характеристики бетона после того как он набрал прочность, а также выполняет силовые функции. Первостепенно стальная фибра значительно повышает прочность бетонных плит, и  будучи на должном уровне, перемешена, представляет собой   мерно распределенную стальную арматуру внутри бетонной плиты.

Применение фибры достаточно широко:

промышленные полы

сваи

подвесные панели

стены в подвалах

фундаменты

бесшовные полы

уличные панели

опорные панели

сборные конструкции

мосты и тоннели

Преимущества применения фибры:

Ощутимая  экономия времени и рабочей силы ( сокращается время и трудовые затраты на монтаж арматуры). Если арматурную сетку заменить на стальную фибру, возможно, значительно уменьшить толщину стяжки.  При этом сохраняется несущая способность бетонной плиты. Стальная фибра по сравнению с полипропиленовыми волокнами дает дополнительную вязкость и защищает бетон от изломов.

Преимущества сталефибробетонной конструкции:

Высокая сопротивляемость статическим и динамическим нагрузкам.

Высокая степень  трещиностойкости

Долговечность (износоустойчивость)

Прочность

Повышает стойкость бетона от вибраций.

Технические характеристики анкерной стальной  фибры.

Материал	Высококачественная

Стальная проволока

Марка стали	 1-2 КП

Диаметр	 1,0 мм

Длина	 50 мм

Прочность	 1100 Н/мм²

Число изгибов	 Не менее 4-х

Химический анализ, %	 С- 0,1%

Mn- 0.3%

Si- 0.04%

S- 0.03%

P- 0.02%

Минимальная температура нанесения	 + 10° С

Максимальная температура нанесения	 + 35° С

Максимальная относительная

влажность воздуха 	 80%

Основные типоразмеры фибры.

Тип	Диаметр D, мм	Длина фибры L, мм	 Длина анкера E, мм	Высота анкера Н, мм

60/1,0	 1,0+/-0,05	 60+/-6	 6 +/-1	 3+/-2

50/1,0 1,0+/-),05        50+/-6  6+/-1  3+/-2

30/0,8	 0,6+/-0,05	 30+/-3	 5 +/-1	 3+/-2

Правила использования и применения анкерной стальной  фибры.

Применяется отдельно, но так же  и совместно с арматурным каркасом.

Желательно применение центрального бетоносмесительного стационарного миксера

Когда добавляется фибра, время перемешивания состава практически не увеличивается.

Если используются специфические цементы или добавки к нему, рекомендовано произвести предварительную пробу материала.

Бетоносмесительный стационарный миксер

(ЖБЗ, РБУ).

Никогда не закладывайте фибру в миксер первым компонентом.

Фибру можно засыпать вместе с песком или твердым наполнителем, либо отдельно в свежезамешанный бетон.

Передвижной миксер.

Запустить миксер. Скорость барабана должна быть в пределах 12-18 оборотов в минуту.

Обязательно используйте суперпластификатор.

Добавляйте фибру со скоростью не более 20 кг/мин.

Дополнительное оборудование: ленточный транспортер.

После того как фибра была добавлена, продолжайте перемешивание, на самой большой скорости, в течении 4-5 минут (всего около 70 оборотов).

Расход.

Расход фибры на м³  зависит от проектируемых нагрузок на пол, а также от толщины плиты может варьироваться от 15 до 60 кг/ м3.

Упаковка.

Коробка 25 кг: 40 коробок (1000кг) на паллете.

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

г.Новосибирск, т.(383)-359-7190,   7190@ngs.ru