ООО НПП «СТРОЙЗАЩИТА»

111398,Москва, ул.Фрязевская,10

Тел.8-964-583-64-05                 Тел/факс: +7 (495)303-2906    e-mail:krauz@inbox.ru       www.stroyprotection.ru

ПРАЙС –ЛИСТ

на огнезащитные материалы Крауз

| Марка | Цена от 50 кг до 1500 кг/руб | Цена от 1500 до 5000 кг | Цена от 5000 кг и выше | фасовка | Срок выполнения эксплуатационных функций | Срок хранения | Назначение/температура нанесения | Огнезащитная эффективность,минут | Мин.расход, кг/кв.м. | Толщина сухого покрытия,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крауз | 180 | 175 | 170 | е/б-25 кг | не менее 20 лет | 1 год | о/защита м/к при + t C | 45 | 1,02 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 1,98 | 1,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 2,94 | 1,73 |
| Крауз-Р | 210 | 200 | 190 | е/б-25 кг | не менее 20 лет | 1 год | о/защита м/к до -15 С | 45 | 0,85 | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 1,52 | 0,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 2,54 | 1,52 |
| Крауз-ультра | 180 | 175 | 170 |  | не менее 20 лет | 1 год | о/защита м/к при + t C | 30 | 0,69 | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 1,86—0,54 | 1,2/0,77/0,51/0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 2,03—1,10 | 1,31/0,89/0,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 2,94/2,2 | 1,98/1,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 3,26 | 2,1 |
| Кос-Д | 50 | 45 | 40 | п/в-35 кг | не менее 5 лет | 1 год | огнебиозащита деревянных конструкций,текстильных материалов до -10 С | 1 гр. | 1,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2-я гр. | 0,28 |  |
| Крауз-Д | 175 | 170 | 165 | п/в-40 кг | не менее 15 лет | 1 год | oгнезащита деревянных конcтрукций при +t C | 1-я гр. | 0,25 |  |
| Крауз-К | 180 | 175 | 170 | е/б-25 кг | не менее 20 лет | 1 год | Огнезащита силовых,сигнальных и кабелей связи при + t C | По НПБ | 0,9 | 0,64 |
| Крауз-П | 140 | 135 | 130 | е/б-25 кг | не менее 20 лет | 1 год | Атмосферостойкость и влагостойкость огнезащитных покрытий до – 15 С | 1 слой | 0,15 |  |
| Крауз-Вент | 170 | 165 | 160 | е/б-25 кг | не менее 20 лет | 1 год | о/защита воздуховодов | 60 | 2,3 | 1,4 |
| Краузмат | 200 | 190 | 180 | рулон | не менее 30 лет |  | о/защита воздуховодов | 90 мин | 2,5 | 50 мм |
|  | 260 | 250 | 240 |  |  |  |  | 180 мин | 3,57 | 70 мм |