| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMISTONE  ANTISMOG

Водо- и жироотталкивающее покрытие биоцидного действия. Содержит акриловые, фтористые сополимеры в растворителе и специальные добавки.

Материал идеально подходит для работы с природным и искусственным камнем, мрамором, гранитом, известняком, кирпичом, терракотом и глиняным кирпичом. Материал можно наносить на бетон для уменьшения карбонизации.

Создает эффективное водо- жирооталкивающее покрытие. Эффективное биоцидное воздействие материала предотвращает появление и рост органических веществ : моха и лишайника. Устойчив к ультрафиалету, не содержит растворителей.

| Техническое описание | Среднее значение |
| --- | --- |
| Физическое состояние | жидкость |
| растворитель | вода |
| рН | 4,8 |
| вязкость | 1- 20 mPa .s |
| плотность | 1,01 гр/см3 |
| Температура нанесения | +50 С +300 С |

Упаковка :  пластиковые емкости по 5 л., пластиковая тара, 25 л