| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMISTONE  DEFENDER

Защитное покрытие на водной основе. Предотвращает возможность появления новых надписей (граффити) на поверхностях.

Материал подходит для работы с хрупкими каменными материалами, природным камнем, мрамором, травертином, гранитом, мягким и твердым известняком, песчаником. Может использоваться для защиты кирпича, бетона, фарфоровых и керамических изделий, клинкера.

Высокоэффективное средство, водоотталкивающего действия, стойкое к воздействию ультрафиолетовых лучей. На водной основе. После нанесения не видоизменяет цвет обрабатываемой поверхности.

| Техническое описание | Среднее значение |
| --- | --- |
| Физическое состояние | жидкость |
| растворитель | вода |
| рН | 7,0 |
| вязкость | 40- 50 mPa .s |
| плотность | 0,99 гр/см3 |
| Температура нанесения | +50 С +300 С |

Упаковка : пластиковые емкости по 5 л., пластиковая тара, 25 л