| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMISTONE  GRAFIXMOOVE

Материал отчищает поверхности от надписей (граффити).

Идеально подходит для очистки хрупких каменных материалов, кирпича, мрамора, природного камня, освинцованных, отполированных поверхностей, искусственного камня, бетона, металла и стекла от надписей (граффити).

Эффективно удаляет надписи с поверхностей: граффити, чернила, маркер. Материал имеет нейтральную рецептуру. На 90% поддается биологическому разложению.

| Техническое описание | Среднее значение |
| --- | --- |
| Физическое состояние | жидкость |
| растворитель | вода |
| рН | 7,0 |
| вязкость | 40- 50 mPa .s |
| плотность | 1,00 гр/см3 |
| Температура нанесения | +50 С +300 С |

Упаковка : пластиковые емкости по 5 л., пластиковая тара, 25 л