| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMISTONE  IBASIL

Защитное, водоотталкивающее покрытие на водной основе.

Материал идеально подходит для гидроизоляции природного камня, мрамора, гранита, мягкого и твердого известняка, песчаника, бетона.

Мощный , высокоэффективный, укрепляющий. Водоотталкивающий материал глубокого проникновения. После нанесения не видоизменяет первоначальный вид обрабатываемой поверхности.

| Техническое описание | Среднее значение |
| --- | --- |
| Физическое состояние | жидкость |
| растворитель | вода |
| рН | 6,3 |
| вязкость | 1- 20 mPa .s |
| плотность | 0,98 гр/см3 |
| Температура нанесения | +50 С +300 С |

Упаковка : пластиковые емкости по 5 л., пластиковая тара, 25 л