| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMISTONE  IDROPER

Защитное, водоотталкивающее покрытие

Материал идеально подходит для гидроизоляции каменных материалов: природного камня, мрамора, гранита, мягкого и твердого известняка, песчаника. Применяется при гидроизоляции кирпича, бетона, штукатурки, кровельной черепицы, терракота и глиняного кирпича.

Мощный , высокоэффективный, укрепляющий. Водоотталкивающий материал глубокого проникновения.  Содержит низкотоксичный растворитель, катализаторы. После нанесения не видоизменяет первоначальный вид обрабатываемой поверхности. Не является пленкообразующим материалом

| Техническое описание | Среднее значение |
| --- | --- |
| Физическое состояние | жидкость |
| растворитель | Этиловый спирт |
| Активные инградиенты | ≥ 75% |
| вязкость | 1- 20 mPa .s |
| плотность | 0,80 гр/см3 |
| Время застывания материала | 24 часа при + 20 0С |
| Температура нанесения | +50 С +300 С |

Упаковка : пластиковые емкости по 5 л., пластиковая тара, 25 л