| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMISTONE  K55

Защитный, укрепляющий материал на основе кремниево кислотно-этилового эфира, с примесью силана/силоксана. Содержит растворители.

Материал подходит для укрепления и защиты силикатных и карбонатных каменных материалов, таких как: песчаник, глиняный кирпич, кирпич, мягкий и твердый известняк, мрамор, штукатурка, терракот.

Мощный , высокоэффективный, укрепляющий. Водоотталкивающий материал глубокого проникновения. Содержит низкотоксичный растворитель, катализаторы. После нанесения не видоизменяет первоначальный вид обрабатываемой поверхности. Не является пленкообразующим материалом.

| Техническое описание | Среднее значение |
| --- | --- |
| Физическое состояние | жидкость |
| растворитель | Этиловый спирт |
| Активные инградиенты | ≥ 75% |
| вязкость | 1- 20 mPa .s |
| плотность | 0,95 гр/см3 |
| Время застывания материала | 24 часа при + 20 0С |
| Температура нанесения | +50 С +300 С |

Упаковка :  пластиковые емкости по 5 л., пластиковая тара, 25 л