| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMISTONE  KSF

Укрепляющий материал на основе кремниево кислотно-этилового эфира. Содержит растворители.

Материал идеально подходит для работы с силикатными каменными материалами: известняк, песчаник, гнейс, трахит, гранит, сланец, кварц. Также материал можно применять на кирпиче, терракоте, штукатурке. Всегда производите очистку обрабатываемой поверхности перед нанесением Kimistone KSF.

Мощный укрепляющий материал глубокого проникновения. Содержит низкотоксичный

Растворитель. После нанесения не видоизменяет первоначальный вид обрабатываемой поверхности. Не является пленкообразующим материалом.

Содержание этилсиликата – более 75%

| Техническое описание | Среднее значение |
| --- | --- |
| Физическое состояние | жидкость |
| растворитель | Этиловый спирт |
| Активные инградиенты | ≥ 75% |
| вязкость | 1- 20 mPa .s |
| плотность | 0,95 гр/см3 |
| Время застывания материала | 24 часа при + 20 0С |
| Температура нанесения | +50 С +300 С |

Упаковка :  пластиковые емкости по 5 л., пластиковая тара, 25 л