| Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- |

KIMISTONE  К10

Защитное, укрепляющее средство на основе акрилатсилоксанных сополимеров.

Материал подходит для укрепления и защиты каменных поверхностей из песчаника, глиняного кирпича, кирпича, мягкого или твердого известняка, мрамора, штукатурки, терракота.

Мощный , высокоэффективный, укрепляющий. Водоотталкивающий материал глубокого проникновения. Содержит низкотоксичный растворитель, катализаторы. После нанесения не видоизменяет первоначальный вид обрабатываемой поверхности. Не является пленкообразующим материалом.

| Техническое описание | Среднее значение |
| --- | --- |
| Физическое состояние | жидкость |
| растворитель | Этиловый спирт |
| Активные инградиенты | ≥ 75% |
| вязкость | 1- 20 mPa .s |
| плотность | 0,81 гр/см3 |
| Время застывания материала | 24 часа при + 20 0С |
| Температура нанесения | +50 С +300 С |

Упаковка :  пластиковые емкости по 5 л., пластиковая тара, 25 л