Исх. № _   от_

На №_ от_

Руководителю

Коммерческое предложение.

Предлагаем Вам рассмотреть возможность поставки армированных железобетонных безнапорных труб собственного производства L-3m, диаметром 600, 800, 1000, 1200 и 1600 мм с раструбом, а так же канализационных колец диаметром 1000, 1500 и 2000 мм., использующихся в различных областях промышленного и гражданского строительства, а так же в сфере ЖКХ. Изделия изготавливаются по современной технологии на германском оборудовании «SCHLOSSER PFEIFFER» методом полусухого вибропресcования, обеспечивающим высочайшие характеристики по прочности, геометрии, водонепроницаемости, морозостойкости и долговечности. Кроме того, наши трубы отличаются от российских аналогов тем, что стыкуются без бетонного раствора.

Кроме того производим элементы трубопереездов железобетонных труб (портальные стенки (блоки оголовков), откосные крылья (откосные стенки, открылки), лекальные блоки фундаментов).

По желанию заказчика возможно производство трубы с внутренним и внешним антикоррозийным покрытием «Гермокрон», разработанным специально для применения в условиях агрессивных сред.

Характеристики трубы:

Трубы типа ТС согласно классификации ГОСТ 6482.

Предназначены для прокладки в любых условиях (в т.ч. под насыпями на железных дорогах, линиях метрополитена и трамвая, на автомобильных дорогах и улицах городов).

Соответствуют третьей группе прочности и трещиностойкости по классификации ГОСТ 6482.

Изготавливаются из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-85 класс прочности на сжатие не менее В 40, водонепроницаемость не менее W 8, морозостойкость не ниже F 300, длиной 3000 мм, с условным проходом  600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм и 1600 мм.

Трубы водонепроницаемы и выдерживают внутреннее гидростатическое давление не ниже 0,05 МПа  (0,5 кгс/см2). Водопоглощение бетона труб не более 6% по массе.

Трубы, выпускаемые ООО «Спецжелезобетон-Юг», усиленные (увеличена толщина стенки), что обеспечивает более высокие показатели прочности и водонепроницаемости.

Благодаря тому, что мы имеем собственную производственную базу на импортном оборудовании, лабораторию для испытания продукции и надежных поставщиков сырья, мы гарантируем качество выпускаемой продукции.

Надеемся на Вашу заинтересованность в нашем предложении. Будем рады сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.

С уважением,

Директор «Спецжелезобетон-Юг»	С.А.Пронь