HAUNKLIF ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ

Назначение: Предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пенобетонным, гипсовым и пр. основаниям внутри сухих помещений под финишную отделку. Покрытие обладает повышенными, по сравнению с цементно-песчаными и простыми гипсовыми штукатурками тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также создает комфортный режим влажности в обработанном помещении.

Состав: Смесь изготовлена на основе гипса с добавлением легковесного наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси. Улучшить тепло- и звукоизоляцию стен, аккумулировать тепловую энергию и выравнивать температуру поверхности между полом и потолком. И добавок позволяющих улучшить реологию материала для качественного выполнения отделочных работ.

Подготовка поверхности: Температура воздуха в помещении и температура основания должна быть от +5 до + 30  С. Поверхность должна быть чистой (намелить), сухой, твердой, прочной, очищенной от грязи, жирных пятен, отслоений старой краски  и предыдущих покрытий, непромерзшей. Сильновпитывающие влагу основания (кирпичная кладка, пеноблоки, газосиликат, известковая штукатурка и др.) необходимо предварительно обработать грунтовкой «HAUNKLIF». Гладкие невпитывающие поверхности (монолитный бетон, керамическая плитка и др.) обработать грунтовкой «Бетон-Контакт» HAUNKLIF для обеспечения сцепления штукатурки с основанием.

При оштукатуривании потолков слоем более 2 см на подготовленную поверхность рекомендуется использовать армирующие штукатурные сетки.

Приготовление раствора:  Гипсовая штукатурная смесь приготавливается путем высыпания сухой гипсовой смеси HAUNKLIF в воду и тщательно перемешивается до получения однородной массы, без комков (дрелью с насадкой или вручную). Полученный раствор необходимо использовать в течение 1 часа.

Не допускается: добавлять в смесь другие компоненты. В процессе нанесения штукатурки добавлять в раствор воду или смесь нельзя.

Нанесение: Готовую смесь нанести на подготовленную поверхность и разровнять с помощью правила. После начала схватывания при необходимости затереть губчатой теркой и загладить металлическим полутерком

При невозможности оштукатуривания стен в один слой: перед нанесением второго штукатурного слоя первый должен быть затвердевшим, высохшим и обработанным грунтовкой HAUNKLIF в соответствии с инструкцией. Потолки штукатурят только в один слой.

Инструмент и емкость сразу после использования промыть водой.

Производить работы необходимо при температуре не ниже + 5 С

Окончательная обработка поверхности:

Высохшая поверхность, обработанная грунтовкой HAUNKLIF, готова для приклеивания керамической плитки с помощью плиточного клея HAUNKLIF. Высохшую поверхность можно выровнять шпатлевками HAUNKLIF, предварительно обработав ее грунтовками  HAUNKLIF.  Использование шпатлевок на цементной основе не рекомендуется.

Для подготовки под оклейку обоями или окраску выровненную правилом поверхность рекомендуется увлажнить, затереть войлочной теркой и загладить стальным шпателем.

Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 5 часов после затворения сухой смеси водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и загладить металлической теркой. После такой обработки шпатлевание поверхности не требуется, она пригодна для высококачественной окраски.

Технические характеристики:

| Цвет | серый - кремовый |
| --- | --- |
| Прочность при сжатии, МПа | > 3 |
| Прочность на изгиб, МПа | > 1,5 |
| Прочность на адгезию, МПа | > 0,8 |
| Насыпная плотность, т/м3 | 1,0 – 1,1 |
| Расход воды на 1 кг смеси, л | 0,4 – 0,6(12 – 18 л воды на мешок 30кг) |
| Расход | 9 – 10 кг на 1 кв.м при слое 10 мм |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | от 5 до 15 мм |
| Подвижность растворной смеси, см | 7 - 9 |
| t  основания (при нанесении) | от +5 до + 30  С |
| Жизнеспособность, час | 1час |

Хранение:  Мешки с гипсовой штукатуркой хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Срок хранения гипсовой штукатурки в неповрежденной таре 6 месяцев.

ВНИМАНИЕ!

Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки.

Для достижения гарантированного результата необходимо следовать инструкции по применению.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №57.01.02.574.П.000069.02.07 от 28.02.2007г

Сертификат соответствия  Госстандарта России № РОСС RU. АЕ95.Н00288 от 10.05.2007г

ТУ 5745-001-95754084-2006

Производитель:  ООО «АРТЕЛЬ»  Россия 303370 Орловская область г. Малоархангельск ул. К.Либкнехта 61,тел/факс (48679) 2-35-10.

HAUNKLIF – «СТАНДАРТ» ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

Клей представляет собой многокомплектную сухую клеевую смесь, состоящую из портландцемента, фракционированных заполнителей и комплекса специальных добавок. При затворении водой представляет эластичную, не расслаивающуюся растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью. Экологически безопасен.

Применение

Предназначен для наружных и внутренних работ при облицовке стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня. Основанием могут служить: бетон, газобетон, штукатурные покрытия, кирпичные и каменные кладки.

Подготовка поверхности

Основание должно быть прочным, сухим, ровным, не мелить, очищенным от отслаивающихся частиц, остатков краски, извести, пыли, масляных и битумных пятен, препятствующих сцеплению с основанием. Пылящие, сильно впитывающие влагу поверхности, обработать укрепляющей грунтовкой HAUNKLIF. Различные дефекты поверхности рекомендуется устранять с помощью ремонтных материалов HAUNKLIF.

Приготовление раствора

Требуемое количество сухой смеси с помощью миксера или электродрели со специальной насадкой на малых оборотах тщательно смешать с чистой водой (на 25 кг сухой смеси расходуется 4,0-5,0 воды) до получения однородной массы, при этом следует сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот. Дать раствору отстояться 5 минут и повторно размешать. Приготовленная порция растворной смеси должна быть использована в течение 3 часов.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости и инструмент.

Выполнение работ

Готовую клеевую растворную смесь нанести на основание вручную и распределить равномерно по его поверхности толщиной 2 – 15 мм и разравнивается  зубчатым шпателем. На слой клея кладется плитка и вдавливается. Корректировать положение плитки можно в течение 10-15 минут. При этом следует учитывать, что нанесенная на основания клеевая растворная смесь сохраняет свои клеящие свойства в течение 20 минут. Облицовочные работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5С до +30С и влажности 65-70%

Затирку швов допускается производить через 24 – 48 часов. Швы под затирку необходимо прочистить в процессе укладки плитки.

Особенности

Клей HAUNKLIF удобен в работе, что позволяет использовать его по сложным  поверхностям. По своим эксплутационным характеристикам является влагостойким, морозостойким и атмосферостойким. После высыхания приобретает высокую прочность.

Клей  не содержит вредных примесей, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, экологически безопасен.

Упаковка и хранение

Поставляется сухая смесь в прочных крафт-мешках весом 5 и 25 кг. гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухих помещениях – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики

| Цвет | серый |
| --- | --- |
| Прочность при сжатии, МПа | >15 |
| Прочность на изгиб, МПа | > 3,5 |
| Прочность на адгезию, МПа | > 1,0 |
| Насыпная плотность, т/м3 | > 1,4 - 1,5 |
| Расход воды на 1 кг смеси, л | 0,2 - 0,25 |
| Расход смеси при слое в 1 мм, кг/м2 | 1,3 - 1,5 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | 2 - 15 |
| Время изменения положения плитки, мин | 10 |
| Температура нанесения, 0С | 5 - 30 |
| Затирка швов не ранее, час | 24 - 48 |
| Открытое время, мин | 10 - 15 |
| Жизнеспособность раствора | 180 мин |
| Морозостойкость, циклы | 35 |
| Подвижность растворной смеси, см | 7 - 8 |

ВНИМАНИЕ!

Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки.

Для достижения гарантированного результата необходимо следовать инструкции по применению.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №57.01.02.574.П.000069.02.07 от 28.02.2007г

Сертификат соответствия  Госстандарта России № РОСС RU. АЕ95.Н00288 от 10.05.2007г

ТУ 5745-001-95754084-2006

Производитель:  ООО «АРТЕЛЬ»  Россия 303370 Орловская область г. Малоархангельск ул. К.Либкнехта 61,тел/факс (48679) 2-35-10.

HAUNKLIF – «ЛЮКС» ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

Клей представляет собой многокомплектную сухую клеевую смесь, состоящую из портландцемента, фракционированных заполнителей и комплекса специальных добавок. При затворении водой представляет эластичную, не расслаивающуюся растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью. Экологически безопасен.

Применение

Предназначен для наружных и внутренних работ при облицовке стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня. Основанием могут служить: бетон, газобетон, штукатурные покрытия, кирпичные и каменные кладки, гипсокартон, гипсоволокно, поверхности с искусственным подогревом .  Позволяет укладывать плитку методом (сверху-вниз).

Подготовка поверхности

Основание должно быть прочным, сухим, ровным, не мелить, очищенным от отслаивающихся частиц, остатков краски, извести, пыли, масляных и битумных пятен, препятствующих сцеплению с основанием. Пылящие, сильно впитывающие влагу поверхности, обработать укрепляющей грунтовкой HAUNKLIF. Различные дефекты поверхности рекомендуется устранять с помощью ремонтных материалов HAUNKLIF.

Приготовление раствора

Требуемое количество сухой смеси с помощью миксера или электродрели со специальной насадкой на малых оборотах тщательно смешать с чистой водой (на 25 кг сухой смеси расходуется 4,0-5,0 воды) до получения однородной массы, при этом следует сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот. Дать раствору отстояться 5 минут и повторно размешать. Приготовленная порция растворной смеси должна быть использована в течение 3 часов.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости и инструмент.

Выполнение работ

Готовую клеевую растворную смесь нанести  на основание  вручную и  распределить равномерно по его поверхности толщиной 2 – 15 мм и разравнивается  зубчатым шпателем. На слой клея кладется плитка и вдавливается. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут. При этом следует учитывать, что нанесенная на основания клеевая растворная смесь сохраняет свои клеящие свойства в течение 10 минут. Облицовочные работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5С до +30С и влажности 65-70%

Затирку швов допускается производить через 24 – 48 часов. Швы под затирку необходимо прочистить в процессе укладки плитки.

Особенности

Клей HAUNKLIF удобен в работе, что позволяет использовать его по сложным  поверхностям. По своим эксплутационным характеристикам является влагостойким, морозостойким и атмосферостойким. После высыхания приобретает высокую прочность.

Клей  не содержит вредных примесей, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, экологически безопасен.

Упаковка и хранение

Поставляется сухая смесь в прочных крафт-мешках весом 5 и 25 кг.  гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухих помещениях – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики

| Цвет | серый |
| --- | --- |
| Прочность при сжатии, МПа | >15 |
| Прочность на изгиб, МПа | > 3,5 |
| Прочность на адгезию, МПа | > 1,0 |
| Насыпная плотность, т/м3 | > 1,4 - 1,5 |
| Расход воды на 1 кг смеси, л | 0,2 - 0,21 |
| Расход смеси при слое в 1 мм, кг/м2 | 1,5 - 1,6 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | 3 - 5 |
| Время изменения положения плитки, мин | 10 - 15 |
| Температура нанесения, 0С | 5 - 35 |
| Затирка швов не ранее, час | 24 |
| Открытое время, мин | 10 - 15 |
| Жизнеспособность, час | 3 |
| Морозостойкость, циклы | 50 |
| Подвижность растворной смеси, см | 7 - 8 |

ВНИМАНИЕ!

Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки.

Для достижения гарантированного результата необходимо следовать инструкции по применению.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №57.01.02.574.П.000069.02.07 от 28.02.2007г

Сертификат соответствия  Госстандарта России № РОСС RU. АЕ95.Н00288 от 10.05.2007г

ТУ 5745-001-95754084-2006

Производитель:  ООО «АРТЕЛЬ»  Россия 303370 Орловская область г. Малоархангельск ул. К.Либкнехта 61,тел/факс (48679) 2-35-10.

HAUNKLIF – «ГРАНИТ» ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ

Клей представляет собой многокомплектную сухую клеевую смесь, состоящую из портландцемента, фракционированных заполнителей и комплекса специальных добавок. При затворении водой представляет эластичную, не расслаивающуюся растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью. Экологически безопасен.

Применение

Предназначен для наружных и внутренних работ при облицовке стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня, в том числе плитками большого размера. Основанием могут служить: бетон, газобетон, штукатурные покрытия, кирпичные и каменные кладки, гипсокартон, гипсоволокно, поверхности с искусственным подогревом.  Позволяет укладывать плитку методом (сверху-вниз).

Подготовка поверхности

Основание должно быть прочным, сухим, ровным, не мелить, очищенным от отслаивающихся частиц, остатков краски, извести, пыли, масляных и битумных пятен, препятствующих сцеплению с основанием. Пылящие, сильно впитывающие влагу поверхности, обработать укрепляющей грунтовкой HAUNKLIF. Различные дефекты поверхности рекомендуется устранять с помощью ремонтных материалов HAUNKLIF.

Приготовление раствора

Требуемое количество сухой смеси с помощью миксера или электродрели со специальной насадкой на малых оборотах тщательно смешать с чистой водой (на 25 кг сухой смеси расходуется 4,0-5,0 воды) до получения однородной массы, при этом следует сухую смесь добавлять в воду, а не наоборот. Дать раствору отстояться 5 минут и повторно размешать. Приготовленная порция растворной смеси должна быть использована в течение 1 часа.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости и инструмент.

Выполнение работ

Готовую клеевую растворную смесь нанести на основание вручную и распределить равномерно по его поверхности толщиной 2 – 15 мм и разравнивается  зубчатым шпателем. На слой клея кладется плитка и вдавливается. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут. При этом следует учитывать, что нанесенная на основания клеевая растворная смесь сохраняет свои клеящие свойства в течение 10 минут. Облицовочные работы следует выполнять при температуре основания и окружающей среды от +5С до +30С и влажности 65-70%

Затирку швов допускается производить не ранее 3 часов. Швы под затирку необходимо прочистить в процессе укладки плитки.

Особенности

Клей HAUNKLIF удобен в работе, что позволяет использовать его по сложным  поверхностям. По своим эксплутационным характеристикам является влагостойким, морозостойким и атмосферостойким. После высыхания приобретает высокую прочность.

Клей  не содержит вредных примесей, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, экологически безопасен.

Упаковка и хранение

Поставляется сухая смесь в прочных крафт-мешках весом 5 и 25 кг. гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухих помещениях – 6 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики

| Цвет | серый |
| --- | --- |
| Прочность при сжатии, МПа | >15 |
| Прочность на изгиб, МПа | > 4 |
| Прочность на адгезию, МПа | > 1,6 |
| Насыпная плотность, т/м3 | > 1,4 - 1,5 |
| Расход воды на 1 кг смеси, л | 0,21 |
| Расход смеси при слое в 1 мм, кг/м2 | 1,5 - 1,6 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | 3 - 5 |
| Время изменения положения плитки, мин | 10 |
| Температура нанесения, 0С | 5 - 35 |
| Затирка швов не ранее, час | 3 |
| Открытое время, мин | 10 |
| Жизнеспособность, час | 1 |
| Морозостойкость, циклы | 50 |
| Подвижность растворной смеси, см | 6,5 - 7 |

ВНИМАНИЕ!

Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки.

Для достижения гарантированного результата необходимо следовать инструкции по применению.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №57.01.02.574.П.000069.02.07 от 28.02.2007г

Сертификат соответствия  Госстандарта России № РОСС RU. АЕ95.Н00288 от 10.05.2007г

ТУ 5745-001-95754084-2006

Производитель:  ООО «АРТЕЛЬ»  Россия 303370 Орловская область г. Малоархангельск ул. К.Либкнехта 61,тел/факс (48679) 2-35-10.

Смесь универсальная М-150.

Назначение:

Для кладочных работ, качественного бетонирования, укладки тротуарной плитки, оштукатуривания поверхностей.

Состав:

Смесь универсальная М-150 состоит из цемента марки М-500, строительного песка (крупностью до 2 мм), минеральных и химических добавок улучшающих свойства.

Область применения:

Смесь сухая  цементно – песчаная универсальная М-150 предназначена для проведения кладочных работ, бетонирования полов, легких фундаментов, ремонта и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже ЖБИ, укладки тротуарной плитки, штукатурных работ.

Смесь изготовлена в соответствии с ГОСТ 28013-98.

Способ применения:

Содержимое засыпать в бетономешалку или ёмкость, добавить 1,6 – 2 л воды на 10 кг смеси и перемешать.

Расход смеси: 22 кг на 1 м кв. при толщине слоя 10 мм.

Подготовка поверхности:

Температура воздуха и температура основания должна быть от +5С до +30С.

Основание должно быть очищено, возможно, механическим способом. Для проведения работ поверхность должна быть тщательно увлажнена.

Хранение:

Хранить в сухих местах, в плотно закрытых мешках, не допускать попадания влаги. Срок хранения в закрытых мешках 6 месяцев.

Техническая характеристика:

Жизнеспособность раствора не менее двух часов.

Утилизация:

Сухую смесь следует подмести, готовый раствор смешать с песком и утилизировать.

Внимание:

Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки.

ВНИМАНИЕ!

Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки.

Для достижения гарантированного результата необходимо следовать инструкции по применению.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №57.01.02.574.П.000069.02.07 от 28.02.2007г

Сертификат соответствия  Госстандарта России № РОСС RU. АЕ95.Н00288 от 10.05.2007г

ТУ 5745-001-95754084-2006

Производитель:  ООО «АРТЕЛЬ»  Россия 303370 Орловская область г. Малоархангельск ул. К.Либкнехта 61,тел/факс (48679) 2-35-10.

HAUNKLIF – УТЕПЛЯЮЩАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ

Одной из главных задач современного мирового сообщества является разработка и внедрение передовых технологий экономии энергетических и топливных ресурсов. Одними из крупных потребителей энергоресурсов являются здания. Сегодня, значительной экономии ресурсов можно достичь не только благодаря рациональному архитектурно-строительному проектированию, но и благодаря применению новых технологий утепления зданий. Утепляющая штукатурная смесь ХАУНКЛИФ – это продукт нового поколения, который позволяет решить задачу экономии ресурсов

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

### !!! Защита фасадов зданий от теплопотерь и неблагоприятных воздействий суточных и сезонных температурных колебаний

### !!! Теплоизоляция межпанельных швов, откосов окон и выступающих металлоконструкций

### !!! Дополнительная звукоизоляция стен

### !!! Утепление стен подвальных помещений

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

### Равномерное распределение температуры по поверхности.

### Предохранение стен от негативных последствий сырости - плесени и бактерий.

### Защита от перегрева.

### Отсутствие “мостиков холода”.

### Повышенная звукоизоляция помещений.

### Хорошая паропроницаемость.

###   Хорошая адгезия со всеми стеновыми материалами.

 Возможное применение легких ограждающих конструкций без потери теплоустойчивости.

### Снижение затрат на отопление зданий до 40%

 Снижение толщины стен до 30%, что существенно облегчит нагрузку на фундамент и приведет к снижению капитальных затрат при строительстве или реконструкции.

   Уменьшение толщины наружных стен — тем самым  увеличение внутренней  площади здания до 5%.

Нет содержания пенополистирола и асбеста.

Экологическая чистота применяемых материалов.

Простота конструкции утепления и технологичность обработки фасадов.

Состав:  Легковесный композитный наполнитель ( собственного пр-ва),базальтовое стекловолокно, природный наполнитель (цемент,песок), полимерные связующие

Подготовка поверхности: Температура основания перед нанесением  должна быть от +5 . Поверхность должна быть чистой (не мелить), сухой, твёрдой, прочной, очищенной от грязи, жирных пятен, отслоений старой краски и предыдущих покрытий, незамёрзшей. Сильновпитывающие влагу основания (кирпичная кладка, пеноблоки, газосиликат, известковая штукатурка и др.) необходимо предварительно обработать грунтовками глубокого проникновения. Гладкие невпитывающие поверхности (монолитный бетон, керамическая плитка и др.) обработать грунтовкой типа «Бетон-Контакт» для обеспечения сцепления штукатурки с основанием. При оштукатуривании арок, сводов слоем более 2 см, на подготовленную поверхность рекомендуется использовать армирующие штукатурные сетки.

Приготовление раствора: На мешок смеси «Haunklif» (20 кг) добавляется 12-14  литров воды. Добавление воды следует осуществлять в 2-3 этапа. Первый – в самом начале перед тем, как высыпать в рабочую ёмкость целый мешок  «Haunklif» (20 кг), затем – по мере необходимости до приобретения смесью своего рабочего внешнего вида, однородной массы без комков.

Не допускается: Добавлять в смесь другие компоненты.  В процессе нанесения штукатурки добавлять в раствор воду или смесь нельзя.

Нанесение: Перед нанесением раствора «Haunklif» основание очистить от пыли и можно увлажнить водой для наилучшего сцепления с поверхностью. Готовую смесь нанести стальным шпателем на подготовленную поверхность и разровнять с помощью металлического правила между предварительно установленными маячными рейками. При невозможности оштукатуривания стен в один слой перед нанесением второго штукатурного слоя первый должен быть затвердевшим и высохшим. Арки, своды, верхние откосы штукатурят только в один слой. Инструмент и ёмкость сразу после использования промыть водой. Оштукатуривание оснований ведется при температуре от +5 °С . При работе в жаркую погоду при прямом солнечном освещении оштукатуренную поверхность рекомендуется затенять и периодически увлажнять обрызгом водой.

Окончательная обработка поверхности: Излишки застывающего штукатурного раствора удалить при помощи металлического правила и довести разность уровней рабочей поверхности до нулевого значения.   Убрать маячные рейки, образовавшиеся пустоты заполнить готовым раствором. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течении суток, но не ранее чем через 4 часа после нанесения, штукатурный слой вновь увлажнить и загладить металлической тёркой. После такой обработки шпатлевание поверхности не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. После полного высыхания (не менее 48 часов) поверхность необходимо обработать водоотталкивающей грунтовкой. Через 24 часа поверхность готова к окрашиванию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Упаковка | 20 кг |
| --- | --- |
| Цвет | светлый, серый |
| Пропорция замеса | 12-14 л воды на мешок (20 кг) |
| Жизнеспособность раствора | 1,5 часа |
| Температура основания | Выше +5 °С |
| Коэффициент теплопроводности | 0,09 Вт/м•К |
| Прочность на сжатие | 25 кг/см2 |
| Прочность на адгезию | 1,2 МПа |
| Огнестойкость | Класс А1 |
| Готовность к покраске | 48 часов |
| Водопоглощение | <4 % (через 90 дней) |
| Морозостойкость | не менее 25 циклов |
| Средняя толщина слоя | 2 см |
| Расход | 20 кг / 1,8 м2 при толщине слоя 2 см |
| Срок хранения | 1 год |
| Хранение: мешки с сухой смесью хранить в сухом помещении на деревянном поддоне |  |

Утепляющая штукатурная смесь Хаунклиф не разрушается со временем в отличие от пенополистиролов, не теряет теплоизоляционных свойств в отличие от минеральной ваты,  не отслаивается от стены в отличие от теплоизолирующих красок).  Изолирует и сохраняет поверхности. Отлично утепляет дом, стены и фасады.

ВНИМАНИЕ!

Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки.

Для достижения гарантированного результата необходимо следовать инструкции по применению.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №57.01.02.574.П.000069.02.07 от 28.02.2008г

Сертификат соответствия  Госстандарта России № РОСС RU. АЕ95.Н00288 от 10.05.2008г

ТУ 5745-001-95754084-2006

Сертификат соответствия Росстройсертификации № РСС RU. В 081.ПР 49.0027 от 24.07.09