HAUNKLIF – УТЕПЛЯЮЩАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ

Одной из главных задач современного мирового сообщества является разработка и внедрение передовых технологий экономии энергетических и топливных ресурсов. Одними из крупных потребителей энергоресурсов являются здания. Сегодня, значительной экономии ресурсов можно достичь не только благодаря рациональному архитектурно-строительному проектированию, но и благодаря применению новых технологий утепления зданий. Утепляющая штукатурная смесь ХАУНКЛИФ – это продукт нового поколения, который позволяет решить задачу экономии ресурсов

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

### !!! Защита фасадов зданий от теплопотерь и неблагоприятных воздействий суточных и сезонных температурных колебаний

### !!! Теплоизоляция межпанельных швов, откосов окон и выступающих металлоконструкций

### !!! Дополнительная звукоизоляция стен

### !!! Утепление стен подвальных помещений

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

### Равномерное распределение температуры по поверхности.

### Предохранение стен от негативных последствий сырости - плесени и бактерий.

### Защита от перегрева.

### Отсутствие “мостиков холода”.

### Повышенная звукоизоляция помещений.

### Хорошая паропроницаемость.

###   Хорошая адгезия со всеми стеновыми материалами.

 Возможное применение легких ограждающих конструкций без потери теплоустойчивости.

### Снижение затрат на отопление зданий до 40%

 Снижение толщины стен до 30%, что существенно облегчит нагрузку на фундамент и приведет к снижению капитальных затрат при строительстве или реконструкции.

   Уменьшение толщины наружных стен — тем самым  увеличение внутренней  площади здания до 5%.

Нет содержания пенополистирола и асбеста.

Экологическая чистота применяемых материалов.

Простота конструкции утепления и технологичность обработки фасадов.

Состав:  Легковесный композитный наполнитель ( собственного пр-ва),базальтовое стекловолокно, природный наполнитель (цемент,песок), полимерные связующие

Подготовка поверхности: Температура основания перед нанесением  должна быть от +5 . Поверхность должна быть чистой (не мелить), сухой, твёрдой, прочной, очищенной от грязи, жирных пятен, отслоений старой краски и предыдущих покрытий, незамёрзшей. Сильновпитывающие влагу основания (кирпичная кладка, пеноблоки, газосиликат, известковая штукатурка и др.) необходимо предварительно обработать грунтовками глубокого проникновения. Гладкие невпитывающие поверхности (монолитный бетон, керамическая плитка и др.) обработать грунтовкой типа «Бетон-Контакт» для обеспечения сцепления штукатурки с основанием. При оштукатуривании арок, сводов слоем более 2 см, на подготовленную поверхность рекомендуется использовать армирующие штукатурные сетки.

Приготовление раствора: На мешок смеси «Haunklif» (20 кг) добавляется 12-14  литров воды. Добавление воды следует осуществлять в 2-3 этапа. Первый – в самом начале перед тем, как высыпать в рабочую ёмкость целый мешок  «Haunklif» (20 кг), затем – по мере необходимости до приобретения смесью своего рабочего внешнего вида, однородной массы без комков.

Не допускается: Добавлять в смесь другие компоненты.  В процессе нанесения штукатурки добавлять в раствор воду или смесь нельзя.

Нанесение: Перед нанесением раствора «Haunklif» основание необходимо очистить от пыли и можно увлажнить водой для наилучшего сцепления с поверхностью. Готовую смесь нанести стальным шпателем на подготовленную поверхность и разровнять с помощью металлического правила между предварительно установленными маячными рейками. При невозможности оштукатуривания стен в один слой перед нанесением второго штукатурного слоя первый должен быть затвердевшим и высохшим. Арки, своды, верхние откосы штукатурят только в один слой. Инструмент и ёмкость сразу после использования промыть водой. Оштукатуривание оснований ведется при температуре от +5 °С . При работе в жаркую погоду при прямом солнечном освещении оштукатуренную поверхность рекомендуется затенять и периодически увлажнять обрызгом водой.

Окончательная обработка поверхности: Излишки застывающего штукатурного раствора удалить при помощи металлического правила и довести разность уровней рабочей поверхности до нулевого значения.   Убрать маячные рейки, образовавшиеся пустоты заполнить готовым раствором. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течении суток, но не ранее чем через 4 часа после нанесения, штукатурный слой вновь увлажнить и загладить металлической тёркой. После такой обработки шпатлевание поверхности не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. После полного высыхания (не менее 48 часов) поверхность необходимо обработать водоотталкивающей грунтовкой. Через 24 часа поверхность готова к окрашиванию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Упаковка | 20 кг |
| --- | --- |
| Цвет | светлый, серый |
| Пропорция замеса | 12-14 л воды на мешок (20 кг) |
| Жизнеспособность раствора | 1,5 часа |
| Температура основания | Выше +5 °С |
| Коэффициент теплопроводности | 0,09 Вт/м•К |
| Прочность на сжатие | 25 кг/см2 |
| Прочность на адгезию | 1,2 МПа |
| Огнестойкость | Класс А1 |
| Готовность к покраске | 48 часов |
| Водопоглощение | <4 % (через 90 дней) |
| Морозостойкость | не менее 25 циклов |
| Средняя толщина слоя | 2 см |
| Расход | 20 кг / 1,8 м2 при толщине слоя 2 см |
| Срок хранения | 1 год |
| Хранение: мешки с сухой смесью хранить в сухом помещении на деревянном поддоне |  |

Утепляющая штукатурная смесь Хаунклиф не разрушается со временем в отличие от пенополистиролов, не теряет теплоизоляционных свойств в отличие от минеральной ваты,  не отслаивается от стены в отличие от теплоизолирующих красок).  Изолирует и сохраняет поверхности. Отлично утепляет дом, стены и фасады.

ВНИМАНИЕ!

Не давать детям. Избегать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза необходимо промыть большим количеством воды. При работе использовать перчатки.

Для достижения гарантированного результата необходимо следовать инструкции по применению.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №57.01.02.574.П.000069.02.07 от 28.02.2008г

Сертификат соответствия  Госстандарта России № РОСС RU. АЕ95.Н00288 от 10.05.2008г

ТУ 5745-001-95754084-2006

Сертификат соответствия Росстройсертификации № РСС RU. В 081.ПР 49.0027 от 24.07.09