Дата пересмотра 01.07.2009

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ.

ТЕПЛОСЕТИ, дымовые трубы, газоходы –

наружная и внутренняя поверхность.

защита металлических, железобетонных и кирпичных  конструкций

ООО «ПРОМАТЕХ» - ведущий инжиниринговый центр по промышленным материалам и технологиям для промышленности и строительства. Наша основная цель работы – предоставление организациям и предприятиям экономически рациональных материалов и технологий для долговременной защиты металлических, бетонных, кирпичных и деревянных конструкций от различных воздействий окружающей среды – коррозионного, огневого, теплового и прочих.

Предлагаем Вам рассмотреть системы покрытий для защиты дымовых труб и газоходов, металлических конструкций и оборудования, железобетонных и кирпичных сооружений.

В настоящее время нами предлагаются современные органосиликатные, полисилоксановые, эпоксидные и полиуретановые системы покрытий ОС, АРМОКОТ и Amercoat. ООО «ПРОМАТЕХ» является представителем крупнейших производителей покрытий «Морозовского химического завода» и PPG Ind., широко использующиеся на крупных объектах энергетики. Все материалы прошли тщательные испытания в ЦНИИПСК, ОРГРЭС РАО ЕЭС, имеют соответствующие заключения, и внесены в руководящие документы. Предлагаемые системы покрытий успешно используются на крупных объектах энергетики (ТЭЦ, АЭС, ГЭС). Имеется целый ряд покрытий с температурой эксплуатации до +600…700 0С (для спецзадач – до +900).

Все материалы предназначены для защиты металлических, железобетонных и кирпичных конструкций. Вся продукция сертифицирована.

Ниже приведены схемы покрытий, стоимость материалов и теоретический расход. Схемы различаются сроком службы, условиями нанесения, устойчивостью к различным агрессивным средам.

1. Теплосети. Наружная поверхность.

Используется сертифицированное покрытие ОС-51-03 для теплосети («ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ НАРУЖНОЙ КОРРОЗИИ» РД 153-34.0-20.518-2003).

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-51-03 «теплосеть» | 2 слоя – 150 мкм | 0,52 | 292,8 | 152,26 |

Примечание: здесь и далее

*- кол-во слоев и толщина приведены для определенных условий. Необходима консультация специалиста по подбору толщины покрытия,

**-теоретический расход,

*** - цена без транспортных расходов на базовые оттенки.

Дополнительно поставляется сверхтонкая теплоизоляция «КОРУНД» взамен традиционной теплоизоляции. Подробная информация по запросу тел. (4732) 323-698, 323-694.

2. Дымовые трубы, газоходы. Наружная поверхность, маркировочная окраска. Температура эксплуатации от -60 до +300 0С. Кирпичные, металлические трубы.

Сертификация и нормативные документы:

- Заключение ОРГРЭС РАО ЕЭС от 02.02.2005,

- Рекомендации по применению ОС-12-03 (ТУ 84-725-78) для железобетонных и металлических сооружений энергопредприятий от 2006 г.,

- Введены в СНиП 2.03.11-85 «Защита металлических конструкций от коррозии»,

- Сертификат соответствия Росстройсертификация,

- Заключение и ТУ ГУП «НИИЖБ»,

- СЭЗ, сертификаты пожарной безопасности.

2.1. Органосиликатная композиция ОС-12-03 (ТУ 84-725-78). Срок службы 10 – 15 лет.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-12-03 | 2 слоя – 120 мкм | 0,42 | 165,60 | 69,55 |

Примечание: здесь и далее

*- кол-во слоев и толщина приведены для определенных условий. Необходима консультация специалиста по подбору толщины покрытия,

**-теоретический расход,

*** - цена без транспортных расходов на базовые оттенки.

2.2. Полисилоксановые покрытия АРМОКОТ – обладают большей укрывистостью и повышенной атмосферостойкостью. Термостойкость до +200 0С для железобетонных и кирпичных труб. Срок службы 15 - 20 лет. Для железобетонных и кирпичных труб.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМОКОТ С101 | 2 слоя – 120 мкм | 0,36 | 174,00 | 62,64 |

2.3. Для наружной поверхности металлических труб и газоходов с температурой эксплуатации от -60 до +300 0С рекомендуем использовать покрытие АРМОКОТ F100.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмаль АРМОКОТ-F100**** | 2 слоя – 120 мкм | 0,36 | 182,40 | 65,66 |

****При температурах эксплуатации ниже +100 0С используют грунтовку АРМОКОТ 01.

3. Дымовые трубы, газоходы. Внутренняя поверхность. Температура эксплуатации от -60 до +900 0С. Железобетонные, металлические трубы.

Сертификация и нормативные документы:

- Заключение ОАО «Всероссийский НИИ коррозии» от 16.03.2005,

- протокол испытаний ИЦ ВНИИГС №158-1-05 от 06.10.2005,

- Заключение ПермНИПИнефть от 06.09.2004,

- Введены в СНиП 2.03.11-85 «Защита металлических конструкций от коррозии»,

- СЭЗ, сертификаты пожарной безопасности

3.1. До 200 0С и воздействие продуктов сгорания жидкого, твёрдого и газообразного топлива

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМОКОТ Т700 или ОС-74-01 | 2 слоя – 100 мкм | 0,30 | 318,00 | 95,40 |

Для отверждения требуется отвердитель АГМ, который поставляется в комплекте.

3.2. До 300 0С и воздействие продуктов сгорания жидкого, твёрдого и газообразного топлива

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-11-07 | 2 слоя – 150 мкм | 0,43 | 338,4 | 145,51 |

3.3. До 100 0С и воздействие концентрированных паров солей, кислот, щелочей высоких концентраций. Сильноагрессивная среда

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМОКОТ Т700 или ОС-70-01 | 3 слоя – 300 мкм | 0,90 | 318,00 | 286,20 |

3.4. До 400 0С слабоагрессивная химическая среда, абразивный износ.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМОКОТ V500 или ОС-52-20 | 2 слоя – 150 мкм | 0,52 | 238,80 | 124,18 |

3.5. До 700 0С

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-82-05 | 2 слоя – 80 мкм | 0,28 | 243,36 | 68,14 |

3.6. До 900 0С

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-82-900 | 2 слоя – 100 мкм | 0,35 | 365,76 | 128,01 |

4. Атмосферные конструкции, эксплуатирующиеся в слабо- и среднеагрессивных средах.

Для защиты несущих конструкций зданий и сооружений, оборудования, труб различного назначения, каркасов промышленных зданий, и т.д. Возможна эксплуатация при высоких температурах до +300 0С. Срок службы покрытия 10-15 лет.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунт АРМОКОТ-01 | 1 слой – 30 мкм | 0,10 | 136,80 | 13,68 |
| Эмаль АРМОКОТ-F100**** | 1-2 слоя – 70 мкм | 0,21 | 182,40 | 38,30 |
| ИТОГО | 2-3 слоя – 110 мкм | - | - | 51,98 |

****Возможно использование в качестве самостоятельного покрытия при эксплуатации от +100 до + 300 0С.

Подробные технологические описания материалов и сертификаты предоставляются по запросу.

Все параметры нанесения подбираются на предварительном этапе работ. Составляется технологический регламент.

Обращаем Ваше внимание, что с появлением на рынке поддельной продукции «Морозовский химический завод» доводит до сведения: оригинальная рецептура ОС, прошедшая сертификацию в энергетической отрасли и имеющая рекомендации ОРГРЭС РАО «ЕЭС», запатентована ЗАО «Морозовский химический завод» и выпускается по ТУ 84-725-78. Оригинальная продукция поставляется только через сеть официальных представительств. В Центрально-Черноземном регионе представитель: ООО «ПРОМАТЕХ» г.Воронеж (т. (4732) 323-698, 323-694), сертификат прилагается. В случае использования материалов, изготовленных по другим ТУ официальный патентообладатель на рецептуру «ОС» не несет ответственности за качество и срок службы покрытий.

ООО «ПРОМАТЕХ» осуществляет бесплатное технологическое сопровождение продукции (предоставление всей необходимой технической документации, консультации по нанесению) и расчеты необходимых количеств составов по заданию Заказчика.

При необходимости специалисты компании осуществляют выезд на место проведения работ и консультирование по нанесению покрытий на объекты Заказчика. Все специалисты имеют именные сертификаты государственного аттестационного центра «ПРОМЕТЕЙ», имеют право на производство инспекционных работ по визуальному и измерительному контролю очистных и окрасочных работ, и укомплектованы необходимыми приборами контроля. Данные услуги предоставляются на договорной основе.

ООО «ПРОМАТЕХ»  -   КАЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подробная информация по тел.(4732) 323-698, 323-694		e-mail: pmt-info@mail.ru

Горячая линия в Интернете  icq 476512630				www.promateh.ru

Все консультации и выезды на объекты осуществляются специалистами «ПРОМАТЕХ», прошедшими индивидуальную аттестацию в Государственном аттестационном центре НК-02 АЦ«Прометей» по визуальному и измерительному контролю качества окрасочных работ (процедура EN-473).

Все специалисты укомплектованы необходимыми для работы и поверенными приборами контроля.