Дата пересмотра 01.07.2009

СОВРЕМЕННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, БЕТОНЫХ И КИРПИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ

АЭС

(в т.ч. зона строго режима)

Благодарим Вас за интерес, проявленный к материалам, поставляемым ООО «ПРОМАТЕХ» для промышленного строительства.

Предлагаем Вам информацию по покрытиям «Морозовского химического завода», которые используются на многих АЭС России, как при проведении ремонтов, так и строительстве новых станций.

В советские годы основной линейкой «Морозовского химического завода» (МХЗ) стали органосиликатные композиции ОС, которые выпускаются и сегодня. Патентообладателем рецептуры данных композиций является ГУП «МХЗ». В настоящее время разработаны и выпускаются полисилоксановые покрытия АРМОКОТ, превосходящие по своим свойствам покрытия ОС.

Обращаем Ваше внимание, что во избежание использования поддельной продукции, необходимо обращать внимание на ТУ, по которым произведены материалы АРМОКОТ и ОС. Данную информацию можно получить в официальном представительстве завода – ООО «ПРОМАТЕХ» или в информационно-справочных листах, прилагаемых к данному письму.

Материалы, поставляемые нашей компанией от «Морозовского химического завода», разрешены к применению на АЭС:

- Поверхности конструкций и  оборудования, находящихся в  зоне строгого режима АЭС, защитные покрытия которых должны соответствовать ГОСТ Р 51102-97,

- Металлические конструкции и оборудование, находящиеся вне зоны строго режима АЭС,

- Железобетонные конструкции и сооружения, фасады зданий,

- Трубы, газоходы и оборудование эксплуатирующиеся в температурных режимах:

до +300 0С

до +600 0С

до +900 0С

- Полимерные полы,

- Сверхтонкая теплоизоляция оборудования и конструкций,

- Огнезащитные составы и системы (с пределами огнестойкости от 30 до 240 мин).

Предлагаемые варианты защиты широко использовались на следующих объектах:

- Ленинградская АЭС,

- Курская АЭС,

- Смоленская АЭС,

- АЭС «Тяньвань»,

- АЭС «Бушер»,

- АЭС «Куданкулам»,

и многие другие.

Ниже приводим наиболее типичные схемы покрытия, используемые для АЭС и имеющие всю необходимую сертификацию и разрешения.

1. Защита поверхностей конструкций и оборудования, находящихся в зоне строгого режима АЭС, защитные покрытия которых должны соответствовать ГОСТ Р 51102-97. Данные покрытия используются для защиты оборудования, металлоконструкций, ж/б конструкций.

Разрешения и заключения:

- Заключение ФГУП НИКИМТ -  соответствие ГОСТ Р 51102-97 по критериям «дезактивируемость и радиостойкость»,

- Заключение ГИ ВНИПИЭТ -  о радиационной стойкости и дезактивируемости для условий АЭС.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМОКОТ А5011 | 2-3 слоя – 150 мкм | 0,52 | 446,40 | 232,13 |

Примечание: здесь и далее

*- кол-во слоев и толщина приведены для определенных условий. Необходима консультация специалиста по подбору толщины покрытия,

**-теоретический расход,

*** - цена без транспортных расходов.

1 - АРМОКОТ А501 - усовершенствованная композиция ОС-51-03 «АЭС», которая также является зарегистрированным продуктом «Морозовского химического завода».

2. Металлические конструкции и оборудование, находящиеся вне зоны строго режима АЭС.

Для защиты несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, труб различного назначения, эстакад, антенно-мачтовых сооружений, каркасов промышленных зданий, пролетных строений мостов и т.д. Возможна эксплуатация при высоких температурах до +300 0С. Срок службы 15-20 лет.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грунт АРМОКОТ-01 | 1 слой – 30 мкм | 0,10 | 136,80 | 13,68 |
| Эмаль АРМОКОТ-F100**** | 1-2 слоя – 70 мкм | 0,21 | 182,40 | 38,30 |
| ИТОГО | 2-3 слоя – 100 мкм | - | - | 51,98 |

****Возможно использование в качестве самостоятельного покрытия при эксплуатации от +100 до +300 0С.

Имеются и другие варианты защиты.

3. Железобетонные конструкции и сооружения, фасады зданий,

Данная система применяется для окраски дымовых труб, фасадов зданий, ж/б конструкций.

Использование системы АРМОКОТ позволит снизить затраты на создание лакокрасочного покрытия, т.к. АРМОКОТ обладает большим сухим остатком, имеет глубокоматовый внешний вид. Срок службы 15-20 лет.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМОКОТ С1011 | 2-3 слоя – 120 мкм | 0,43 | 174,00 | 74,82 |

1 АРМОКОТ С101 - усовершенствованная композиция ОС-12-03, которая также является зарегистрированным продуктом «Морозовского химического завода».

Имеются и другие варианты защиты.

4. Трубы, газоходы и оборудование эксплуатирующиеся в температурных режимах от 200 до 900 0С.

Трубы, газоходы до 400 0С, слабоагрессивная химическая среда, абразивный износ.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМОКОТ V5001 | 2 слоя – 150 мкм | 0,52 | 238,80 | 124,18 |

1 АРМОКОТ V500 - усовершенствованная композиция ОС-52-20, которая также является зарегистрированным продуктом «Морозовского химического завода».

Для внутренней поверхности газоходов и других конструкций, эксплуатирующихся при температурах до 200 0С и воздействии продуктов сгорания жидкого, твёрдого и газообразного топлива:

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМОКОТ Т7001 | 2 слоя – 100 мкм | 0,30 | 318,00 | 95,40 |

1 АРМОКОТ V500 - усовершенствованная композиция ОС-74-01, которая также является зарегистрированным продуктом «Морозовского химического завода». Для отверждения требуется отвердитель ТБТ, который поставляется в комплекте.

Имеются и другие варианты защиты.

5. Сверхтонкая теплоизоляция оборудования и конструкций.

Применяется на объектах, где традиционная (минераловатная) теплоизоляция конструкционно невозможна или неэффективна. В качестве примера приводится схема теплозащиты для металлического оборудования с толщиной покрытия 1 мм, что равносильно использованию минераловатной плиты толщиной 50 мм.

| Наименование материала | Кол-во слоев, толщина, мкм | Расход материала, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой*, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 слой – КОРУНД антикор | 1 слой – 0,5 мм | 0,5 | 480,0 | 240,0 |
| 2 слой – КОРУНД классик | 1 слой – 0,5 мм | 0,5 | 450,0 | 225,0 |
| ИТОГО | 2 слоя – 1 мм | - | - | 465,0 |

Для придания защитно-декоративных свойств КОРУНД классик может быть перекрыт эмалью АРМОКОТ F100 в один слой.

6. Огнезащитные составы и системы (с пределами огнестойкости от 30 до 240 мин).

По заданию Заказчика нашими специалистами производится подбор огнезащитных составов, красок, штукатурных составов или конструктивной огнезащиты.

7. Полимерные полы.

Имеется целый ряд предложений по созданию полимерных полов с различными свойствами: химстойкий, абразивостойкий. Полы подбираются по заданию Заказчика.

Обращаем Ваше внимание на то, что специалисты компании производят подбор системы покрытия по Вашему заданию. Достаточно позвонить по тел. (4732) 323-698 или отправить сообщение на e-mail: pmt-info@mail.ru или по on-line линии icq 476-512-630.