Дата пересмотра 01.08.2009

Главному инженеру

Начальнику строительного отдела

Руководителю группы

Защитные   материалы   для  металлических, железобетонных   и   кирпичных  конструкций   сельскохозяйственного назначения   (коровники,   свинарники, птичники   и   др.)

ООО «ПРОМАТЕХ» - ведущий инжиниринговый центр по промышленным материалам и технологиям для промышленности и строительства. Наша основная цель работы – предоставление организациям и предприятиям экономически рациональных материалов и технологий для долговременной защиты металлических, бетонных, кирпичных и деревянных конструкций от различных воздействий окружающей среды – коррозионного, огневого, теплового и прочих.

Одним из направлений работы нашей компании является подбор и поставка защитных покрытий, гидроизоляции, полов для строительства сельскохозяйственных объектов. Наиболее часто возникающей проблемой у Заказчиков строительства является подбор экономически рациональных материалов, которые бы справлялись с агрессивной средой, и при этом могло наноситься на различные поверхности: сталь, оцинкованная сталь, железобетон, кирпич.

Специалисты ООО «ПРОМАТЕХ» провели натурные испытания, промышленные работы по обеспечению защиты от коррозии конструкций сельскохозяйственного назначения и отобрали наиболее рациональные технологии защиты.

1. Несущие металлоконструкции с/х объектов.

Представленную ниже схему покрытия можно применять для птичников, некоторых конструкций коровников, свинарников и других объектов сельского хозяйства со слабой и среднеагрессивной средой.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМОКОТ 01 или ВЛ-023**** | 1 слой – 15 мкм (30 мкм для АРМОКОТ-01) | 0,100 | 114,00 | 11,40 |
| АРМОКОТ F100 | 2 слоя – 100 мкм | 0,300 | 152,00 | 45,60 |
| ИТОГО | 3 слоя – 115 мкм | - | - | 57,00 |

Примечание: *- кол-во слоев и толщина приведены для определенных условий, и должна быть не менее указанной в таблице. **-теоретический расход. *** - цена без транспортных расходов. **** - ВЛ-023 поставляется комплектно с разбавителем. Выбор грунтовок необходимо согласовывать со специалистами ООО «ПРОМАТЕХ».

Время межслойной сушки – 20-60 мин (в зависимости от температуры).

Общая схема защиты:

2.  Защита металлических, ж/б, кирпичных конструкций в средне- и сильноагрессивной среде (по СНиП 2.03.11-85).

Для данного случая используется грунтовка ВЛ-023 (только для металла; для ж/б и кирпича - без грунтовки) и покрывные слои из полисилоксановой композиции АРМОКОТ S70. Грунтовочный слой придает комплексной системе покрытия не только дополнительные противокоррозионные свойства, но и обеспечивает хорошую адгезию, даже в случае «проблемных» подложек. Например, в случае прокорродированной поверхности ВЛ-023 проявляет свои фосфатирующие свойства, а в случае оцинкованных поверхностей хорошо сцепляется за счет подрастворения подложки.

Ниже приводим схему покрытия и ее стоимость.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-023 (только для металла) | 1 слой – 15 мкм | 0,100 | 114,00 | 11,40 |
| АРМОКОТ S70 или ОС-70-01 (цвет) | 2 слоя – 100 мкм | 0,300 | 231,00 | 69,30 |
| ИТОГО | 3 слоя – 115 мкм | - | - | 80,70 |

Примечание: *- кол-во слоев и толщина приведены для определенных условий, и должна быть не менее указанной в таблице. **-теоретический расход. *** - цена для базовых оттенков без транспортных расходов. Колеровка по RAL – дополнительно.

Для защиты конструкций, резервуаров, желобов (металлических, железобетонных), соприкасающихся с сильноагрессивной средой (навозная жижа, аммиачные выделения, отходы и проч.) предлагаем использование толстослойного эпоксидного материала Amercoat 236. Материал обладает высокой химической стойкостью, износостойкостью, технологичностью нанесения (любым доступным способом в условиях стройплощадки).

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, не менее, мкм | Расход материала**, л/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/л | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amercoat 236 | 2 слоя – 280 мкм | 0,35 | 526,40 | 184,24 |
| Растворитель Amercoat 65 (10%) | - | 0,04 | 275,40 | 11,02 |
| ИТОГО | 2 слоя – 280 мкм | - | - | 195,26 |

3. Огнезащита металлических конструкций

Предлагаются вспенивающиеся огнезащитные краски «ТЕКСОТЕРМ» или «ОГНЕЛАТ».

Сертификаты пожарной безопасности: ТЕКСОТЕРМ - ССПБ.RU.ОП.034.Н.00203 от 17.09.2008 г., Огнелат - ССПБ.RU.ОП.073.Н.00006 от 12.04.2007 г.

Цена материалов – от 165 руб./кг с НДС (в зависимости от кол-в) со склада в Воронеже.

| Приведенная толщина металла*, мм | 3.4 |  |  | 4.2 |  |  | 5.92 |  |  | 6.52 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Огнезащитная эффективность состава, мин | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 |
| Толщина сухого слоя, мм | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 0.96 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 1.7 |
| Расход краски, кг/м2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 2.0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.8 |
| Цена за 1 м2, руб. | 363 | 445 | 544 | 330 | 396 | 511 | 297 | 330 | 478 | 280 | 346 | 462 |

*Возможны расчетные значения для других значений приведенных толщин металла – менее 3,4 мм и более 6,52 мм. За расчетными данными обращайтесь в наш центр по тел. (4732) 323-694, 323-698.

Дополнительно могут быть подобраны варианты огнезащиты от 30 до 240 мин.

4. Полы

4.1. Тонкослойные (до 1 мм) эпоксидные и полисилоксановые покрытия для защиты полов в условиях малой и средней абразивной нагрузки и воздействия химически агрессивных сред.

Данным комплексом свойств обладает эпоксидное покрытие Amerlock 2C, специально разработанное для защиты бетона в агрессивных условиях. Материал обладает хорошей стойкостью в средне- и сильноагрессивных средах.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, л/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/л | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amerlock 2C | 2 слоя – 250 мкм | 0,27 | 580,00 | 156,60 |

Примечания: *- первый слой – пропиточный, наносится разбавленным (до 10%) материалом для пропитки бетонного основания и создания адгезии последующих слоев. **-теоретический расход, *** - цена со склада в Воронеже для серого цвета определенных оттенков. Цена на другие цвета по запросу.

4.2. Полисилоксановые пропитки. Применяется композиция АРМОКОТ V500, обладающая повышенной стойкостью во влажных средах, износостойкостью.

| Наименование материала | Кол-во слоев*, толщина, мкм | Расход материала**, кг/м2 | Цена материала с НДС и тарой***, руб/кг | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРМОКОТ V500 | 2-3 слоя – 250 мкм | 0,75 | 199,00 | 149,25 |
| ИТОГО | 2-3 слоя – 250 мкм | - | - | 149,25 |

4.3. Топпинги. Упрочнитель (топпинг) наносится на свежий бетон и затирается лопастными укладчиками.  Сразу после окончания затирки поверхность пола обрабатывается средством по уходу за бетоном. Через 60 - 90 дней после укладки бетона швы в бетоне заполняются эластичным герметиком. Требуемая марка бетона не менее В-22,5. Температура воздуха и основания во время нанесения от 10 до 25 град.С.

| Наименование материала | Единицы измерения | Расход практ. | Цена с НДС (руб./ед) | Стоимость с НДС (руб./ед) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основной слой: |  |  |  |  |  |
| Сухой минеральный упрочнитель Sikafloor 3 QuartzTop (мешок 25 кг) | кг/м.кв | 5,00 | 30,0 | 150,0 |  |
| Средство по уходу за бетоном Sikafloor Proseal 18 (канистра 25кг) | кг/м.кв | 0,20 | 335,0 | 67,0 |  |
| 2. Заполнение швов герметиком |  |  |  |  |  |
| Грунт для герметика Sika Primer-3 (флакон 1л) | л/м.п. | 0,015 | 881,5 | 13,22 |  |
| Уплотняющий шнур Sika Fugenhinterfullprofil 6mm, уп.1500м | м.п. | 1,000 | 8,17 | 8,17 |  |
| Герметик П/У Sikaflex PRO3 WF (туба 600 мл) | м.п./туба | 0,059 | 313,0 | 18,47 |  |
| Итого: стоимость материалов для устройства 1-го кв.м. покрытия составит, руб. с НДС: |  |  | 217,0 |  |  |
| стоимость материалов для заполнения 1-го м.п. шва составит, руб. с НДС: |  |  | 39,86 |  |  |

5. Теплоизоляция конструкций, оборудования, резервуаров

Для решения проблем теплоизоляции конструкций и сооружений, которые сложно изолировать традиционными материалами (минвата, утеплители и пр.), предлагается использовать жидкий керамический состав «КОРУНД», 1 мм которого заменяет 50 мм минваты. Данный состав предупреждает образование конденсата на защищаемой поверхности, замерзание жидких сред в резервуарах в зимний период, обеспечивает теплоизоляцию сооружений. Материал сертифицирован.

| Наименование материала | Кол-во слоев, толщина*, мкм | Расход материала, л/м2 | Цена материала с НДС и тарой**, руб/л | Стоимость покрытия, руб/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОРУНД классик | 2 слоя – 1,0 мм | 1,0 | 450,0 | 450,0 |

Примечания: **Толщина материала рассчитывается для конкретных условий. Информацию и бланк расчета можно получить по тел. (4732) 323-698, 323-694. *Цена указана без транспортных расходов. Цена при объемах свыше 200 м2 – договорная.

Время межслойной сушки – 24 часа.

Предлагаемые материалы включены в авторитетные отраслевые нормативные документы: ГОСТ 9.401-91, СНиП 2.03.11-85, МГСН 2.09-03, ГОСТ 9.406-84 ЕСЗКС, РСН-40-81 Госстрой РСФСР и многие другие.

Срок службы покрытий до 15 лет в зависимости от условий эксплуатации и соблюдения технологических инструкций по нанесению материалов.

В зависимости от агрессивности среды могут быть рекомендованы и другие схемы защиты по запросу в ООО «ПРОМАТЕХ» (4732) 323-698, 323-694.