Акрил-каучуковые гидроизоляционные ленты DIATEX–

альтернатива традиционным бутилкаучуковым лентам.

Гидроизоляционные ленты серии КМ30  и  КМ50  уникальное герметизирующее средство.

Исключительная  водонепроницаемость, герметичность,  долговечность и прочность.

Особые преимущества:

- Благодаря особо высокой адгезии и тонкости ленты КМ легко и надежно приклеивается в любых труднодоступных местах , хорошо работают во внутренних и на внешних углах.

- Легко отрываются и не требуют для использования каких- либо инструментов.

- Клеятся на любые поверхности:  дерево, стекло, пластик, металл,  пленочные материалы, рулонные гидро- и теплоизоляционные материалы.

- Ленты экологически  чистые  и рекомендованы для жилищного строительства. Отсутствие  вредных химических примесей в составе лент делает возможным их использование как снаружи , так и внутри помещений.

- Могут использоваться в широком диапазоне температур от –20 до +80 по С, не теряя своих свойств.

Применяются совместно с гидро и теплоизоляционными материалами для:

- Герметизации  стыков любого кровельного покрытия.

- Герметизации стыков утепляющего и гидроизоляционного материала

- Гидроизоляции окон, дверей

- При производстве сэндвич-панелей.

Пароизоляция.

## Характеристики лент серии

КМ-30 и КМ-50

Цвета :                     белый, черный

Ширина:                   50мм и 75мм

Длина намотки:               20м

Толщина:                  0,17/0,22 мм

Адгезия  :                30/50 N/25мм

Прочность:                380 N/50мм

Удлинение:                     16%

Набережная Мойки, 31, Санкт-Петербург, 191186

Тел. 812 325 8250    Факс  812 3258270

www.btdesign.spb.ru              www.cartonpak.ru

tjutchbr@mail.wplus.net            cartonpack@peterstar.ru