Технические характеристики мастики «Аутокрин»®

| Физико-технические характеристики | Значение параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мастика «Аутокрин» ® |  |  |
|  | Требования СТБ 1262-2001 | Требования ТУ РБ 14511885.001-98 | Фактическое значение (протокол исп. № 183 от 13.06.09 РУП «Институт БелНИИС») |
| Прочность сцепления, не менее: - с металлом - с бетоном | 0,3 0,3 | 0,45 0,50 | 1,10 1,52 |
| Условная прочность, МПа, не менее | 0,2 | 0,2 | 0,57 |
| Относительное удлинение при разрыва, %, не менее | 100 | 400 | 1440 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее | 1,0 | 1,0 | 4,15 |
| Время высыхания до степени 2 при температуре (20±2)оС, ч, не более | 24 | 24 | 8 |
| Паропроницаемость, кг/м, не более | Не нормируется | 0,27*10־12 | 0,026*10־12 |
| Водопоглощение в течение 24ч, % по массе, не более | 2,0 | 1,0 | 0,1 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 30 | 50 | 52,4 |
| Теплостойкость при температуре 90 оС | Отсутствие потеков | Отсутствие потеков | Отсутствие потеков |
| Гибкость на брусе радиусом (5±0,2)мм при температуре не выше -15 оС | Отсутствие трещин | Отсутствие трещин | Отсутствие трещин |

Дополнительная информация

Значение технических показателей мастики «Аутокрин»® превосходят нормируемые стандартом РБ:

| *прочность сцепления с основанием: - с металлом - с бетоном | более чем в 3,6 раз; более чем в 5 раз; |
| --- | --- |
| * условная прочность – | более чем в 2,8 раза; |
| *относительное удлинение – | более чем в 14 раз; |
| *прочность на сдвиг клеевого соединения – | более чем в 4 раза; |
| *время высыхания – | меньше в 3 раза; |
| *водопоглощение – | меньше в 20 раз; |
| *массовая доля нелетучих веществ - | почти в 2 раза |

Технологический процесс и рецептуры являются собственными разработками и запатентованы в Республике Беларусь и Российской Федерации (Патент РБ № 7640 от 30.12.2003, патент РФ № 2345107 от 27.01.2009).

Производственный процесс сертифицирован Госстандартом Республики Беларусь.

Продукция предприятия сертифицирована Госстандартом Республики Беларусь и Госстандартом России, а так же  Министерством здравоохранения Республики Беларусь.