ООО Компания  «ТЕХНОПРОМ»

г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 4а, оф.107

Тел.: (343) 268-45-77, 268-45-76

г. Сургут, тел.: (3462) 60-20-50

www.ktprom.ru

Предлагаем Вам для использования георешетку ГР сообщаем следующую информацию:

Материал производится согласно ТУ-2246-001-18474098-2003 из полиэтилена низкого и полиэтилена высокого давлений. Нейтрален к агрессивной среде, нетоксичен, устойчив к ультрафиолетовому излучению. Масло-щелочестойкий, устойчив к грунтовой среде, к пресной и соленой воде, что сохраняет его характеристики на протяжении многих лет эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Согласно протоколам испытаний Георешетки 
ОАО « ДНИИ СОЮЗДОРНИИ», ОАО «НИИНМ»,
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ИЦ «РОСДОРТЕСТ":

Сертификат соответствия  РОСС RU.АЮ11.Н00401

срок действия с 25.12.2007 по 25.12.2010г.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 2. Высота ленты в мм | от 50 до 200 мм |
| 3.Толщина ленты георешетки (δ) и предельное отклонение. | 1,5 мм (+/- 0,1 мм) |
| 4. Диагональ ячейки | 20, 30, 40 см. |
| 5. Размер ячейки | 160, 210, 320 мм. |
| 6. Разрывная нагрузка ленты | 26 кН/м |
| 7. разрывная нагрузка шва | 20 кН/м |
| 8. Модуль упругости по ГОСТ 9550 - Условный при продольном растяжении ленты, кН/м - При изгибе по длине ленты, мПа - При изгибе по ширине ленты, мПа | 320 362 318 |
| 9. Температура эксплуатации | от - 60.¤С до + 50.¤С |
| 11. Температура монтажа | от - 40.¤С до + 50.¤С |
| 12. Химическая стойкость рН | 4 + 11 |
| 13. Грибостойкость по ГОСТ 9.049 | не выше ПГ 113 |
| 14. Токсичность | отсутствует |
| 15. Устойчивость к воздействию солнечной радиации | высокая |

*Стенки георешетки могут иметь перфорацию для увеличения дренирующих характеристик конструкции.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ГЕОРЕШЕТОК

| Марка | Высота, мм | Размер ячейки | Сторона ячейки | Размеры модуля | Площадь модуля | Цена в руб./м2 с НДС до 1000 М.кВ | Цена *в руб./м2 с НДС от 1000 М.кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГР- 30/05 | 50 | 300*300 | 210*210 | 2450*5950 | 14,6 | 110,00 | 78,00 |
| ГР-30/0,75 | 75 |  |  |  |  | 140,00 | 108,00 |
| ГР-30/10 | 100 |  |  |  |  | 165,00 | 138,00 |
| ГР-30/15 | 150 |  |  |  |  | 245,00 | 190,00 |
| ГР-30/20 | 200 |  |  |  |  | 320,00 | 270,00 |
| ГР-22/0,5 | 50 | 200*200 | 160*160 | 2250*4450 | 10 | 135,00 | 98,00 |
| ГР-22/0,75 | 75 |  |  |  |  | 210,00 | 156,00 |
| ГР-22/10 | 100 |  |  |  |  | 250,00 | 186,00 |
| ГР-22/15 | 150 |  |  |  |  | 340,00 | 294,00 |
| ГР-22/20 | 200 |  |  |  |  | 440,00 | 352,00 |
| ГР-40/0,5 | 50 | 400*400 | 320*320 | 2250*8850 | 20 | 95,00 | 63,00 |
| ГР-44/10 | 100 |  |  |  |  | 135,00 | 98,00 |
| ГР-44/15 | 150 |  |  |  |  | 210,00 | 166,00 |
| ГР-44/20 | 200 |  |  |  |  | 235,00 | 191,00 |

*Цены условные, при больших объёмов скидки предоставляются в индивидуальном порядке