## НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

### «МАЯК-93М»

127410,  г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.43, тел. (495) 974-71-15, (495) 363-29-10, 
факс: (495) 363-29-11

www.mayak-93.ru E-mail:mayak-93@yandex.ru

«НОУ-ХАУ»

от отечественного производителя «НПП МАЯК-93М»

Мы предлагаем своим клиентам супер новинку – металлополимерные трубы нового поколения PPR-AL-PPR.

Универсальность труб PPR-AL-PPR подтверждается техническими показателями, и отличаются от импортных аналогов лучшими потребительскими свойствами:

- Совмещают достоинства металлополимерных и полипропиленовых труб;

- Трубы PPR-AL-PPR можно сваривать (в отличии от  металлополимерных труб);

- Трубы легко гнуться при этом сохраняют свою форму, как металлопластиковые;

- Трубы поставляются в бухтах;

- Трубы имеют меньший коэффициент линейного расширения при высоких температурах, что позволяет использовать трубы без компенсаторов;

- Увеличивается устойчивость к высоким температурам (t эксплуатации=110 °С);

- Увеличивается срок эксплуатации труб при их использовании в системах отопления за счет того, что полипропилен имеет более высокую теплостойкость по сравнению с полиэтиленом;

- Высокие показатели по санитарно-гигиеническим нормам.

В отличие от зарубежных производителей полипропиленовых труб т.к. PILSA, EKOPLASTIK, KALDE и др., основой наших труб является алюминиевая труба, сваренная ультразвуком, что позволяет уменьшить толщину стенки трубы, увеличить проходное сечение и допустимое давление жидкости.

В качестве соединительных элементов могут применяться  фитинги:

- Полипропиленовые под сварку PPRС;

- Пресс-фитинги для металлопластика;

- Обжимные для металлопластика;

- Другие фитинги для металлоплпастика

Из чего следует, что можно создавать комбинированные системы водоснабжения и отопления при значительной экономии финансовых средств.

Трубы PPR-AL-PPR производства НПП «МАЯК-93М» успешно выдержали лабораторные испытания  и прошли государственную сертификацию на предмет соответствия российским стандартам и санитарным нормам:

- Госстандарта РФ № POCC RU.СЛ09.Н00258;

- Гигиеническое заключение № 77.01.03.224.п.089282.12.06;

- Свидетельство о признании Российским Речным Регистром   № МФ136   от 18.04.2010 г.;

- Свидетельство о признании Российским Морским Регистром  № 06.00842.009 от  05.06.2006 г.

Прайс-лист на полипропиленовые трубы

по состоянию на 01.01.2011 г.

PPR – Al – PPR 110C 1,0 МПа

| Тип | Упаковка | Артикул | Мелкий опт руб/м | Опт (на сумму от 100 000 рублей) руб/м | Крупный опт (на сумму от 300 000 руб.) руб/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП.О 16х2 | 200 | 162200-PPR | 28.80 | 24.00 | 22.00 |
| МП.О 20х2 | 100 | 202100-PPR | 39.50 | 35.80 | 33.00 |
| МП.О 26х3 | 50 | 263050-PPR | 61.80 | 48.00 | 42.00 |
| МП.О 32х3 | 50 | 323050-PPR | 85.00 | 70.00 | 64.00 |

На предприятии существует гибкая система цен и скидок.

Производственные мощности НПП «МАЯК-93М» позволяют обеспечить поставку армированных полипропиленовых труб в больших объемах.

С искренней надеждой на плодотворное,
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

Генеральный директор

Доктор технических наук                                            Е.Ю. Бухарев